Влияние органических красителей на сенсорные свойства нанокристаллических

SnO2 и In2O3 под воздействием излучения видимого диапазона

Насриддинов А.Ф.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: naf_1994@mail.ru

В настоящее время ведутся исследования, конечной целью которых является создание миниатюрных сенсоров и «электронных носов» с низким энергопотреблением и высоким  быстродействием, способных определять концентрацию токсичных и взрывоопасных  газов. Принцип действия сенсоров резистивного типа основан на том, что обратимая хемосорбция газов на их поверхности сопровождается обратимым изменением проводимости полупроводникового слоя. Однако реакции «твердое-газ» протекают на поверхности полупроводниковых оксидов при температурах 250-500°С, которые необходимы для повышения концентрации свободных носителей заряда, активации химических реакций на поверхности и десорбции продуктов реакции. Альтернативой термическому нагреву может выступать воздействие света. Однако широкозонные оксиды металлов прозрачны в видимом диапазоне спектра. Роль сенсибилизаторов видимого диапазона излучения заключается в смещении диапазона оптической чувствительности полупроводниковых оксидов в сторону больших длин волн.

В данной работе роль сенсибилизаторов играют органические красители, которые поглощают видимый свет за счёт смещения электронной плотности от акцепторной части молекулы к донорной через сопряжённую систему π-электронов. Возбуждённый светом краситель может инжектировать электрон в зону проводимости полупроводника n-типа через акцепторную часть молекулы.

Нанокристаллические полупроводники SnO2 и In2O3 были получены методом осаждения из раствора. В качестве сенсибилизаторов использованы гетероциклические комплексы рутения (II), которые поглощают свет как в УФ, так и видимом диапазоне.

Для образцов чистого и модифицированного SnO2 и In2O3 были исследованы сенсорные свойства по отношению к NO2 при комнатной температуре, в условиях периодической подсветки синим (λmax = 470 нм), зеленым (λmax = 525 нм) и красным (λmax = 630 нм) светом. Установлено, что SnO2 не проявляет фоточувствительность и сенсорные свойства в условиях измерений. Модифицированные образцы SnO2 и In2O3 при комнатной температуре проявляют фоточувствительность в видимом диапазоне и воспроизводимый сенсорный сигнал по отношению к NO2 с концентрацией в пределах 0.25 - 2 ppm.