Ультратонкая популяция коллоидных нанолистов CdSe: рост и особенности пространственной формы

Карлова Д. А.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

Email: dashutakarlova@mail.ru

Квазидвумерные полупроводниковые наночастицы, выращенные коллоидными методами, привлекают к себе все больший интерес, благодаря квантово-размерным эффектам в их электронных свойствах, которые характерны так же для эпитаксиальных квантовым ям. Изменяя размер таких частиц, можно контролировать длину волны люминесценции и поглощения, что представляет не только фундаментальный, но и практический интерес. Среди возможных сфер применения можно выделить солнечные элементы, катализ, оптоэлектронику и т.п.

Параметры, определяющие толщину получаемых наночастиц, до конца не изучены. В связи с чем в рамках данной работы впервые были разработаны условия препаративного синтеза квазидвумерных наночастиц CdSe в системе октадецен – ацетат кадмия – олеиновая кислота в атмосфере аргона при температурах роста 110-200 с использованием триоктилфосфинселенида в качестве прекурсора селена. Получены квазидвумерные наночастицы CdSe с длиной волны первого экситонного максимума 396 нм. Температурная зависимость роста была проанализирована с использованием спекторскопии поглощения. Путем тщательного подбора условий синтеза удалось избавиться от примесной популяции с длиной волны первого экситонного максимума 463 нм. По данным электронной микроскопии была установлена морфология полученных наночастиц, которые представляют собой свернутые прямоугольные пластины, диаметры свертков составили порядка 10 нм, а так же был рассчитан их приблизительный латеральный размер, который составил 150 нм. Помимо этого данные ПЭМ позволили установить зависимость между природой концевого заместителя и направлением сворачивания образцов. Исходя из данных рентгеновской дифракции, был сделан вывод, что полученные наночастицы обладают структурой сфалерита. Проанализированы оптические свойства синтезированных наночастиц, показавшие наличие узких экситонных полос поглощения и люминесценции с длиной волны 396 нм и шириной порядка 10 нм.

Таким образом в настоящей работе были поставлены и впервые достигнуты цели по разработке условий препаративного синтеза и изучению уникальных свойств полученных образцов.