Кристаллическая структура и свойства твёрдых растворов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ

Макарова А.Э., Базуева М.В.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, институт естественных наук и математики, департамент «Химический факультет», Екатеринбург, Россия

E-mail: annymakarova23@gmail.com

Целью данной работы является определение кристаллической структуры, изучение кислородной нестехиометрии и электротранспортных свойств твердых растворов 
Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ.

Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии на воздухе. Заключительный отжиг проводили при 1100°С на воздухе с последующим медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав полученных оксидов определяли рентгенографически. Определение параметров элементарных ячеек осуществляли с использованием программы «CelRef 4.0», уточнение - методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008».

Согласно данным РФА, сложные оксиды Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ на воздухе x=0.1, 0≤y≤0.8; x=0.2, 0≤y≤0.7; x=0.3, 0≤y≤0.6; x=0.4, 0≤y≤0.3; x=0.5, 0≤y≤0.25; 0.6≤x≤0.7, 0.1≤y≤0.2 являются однофазными и кристаллизуются в кубической ячейке пр. гр. Pm3m. Установлено, что увеличение концентрации празеодима приводит к уменьшению параметра элементарной ячейки, что объясняется размерным эффектом. Содержание кобальта влияет на величину параметра a несущественным образом.

Кислородную нестехиометрию () твердых растворов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ изучали методом термогравиметрического анализа (ТГА) как функцию температуры  на воздухе. Для определения абсолютного значения кислородного дефицита применяли методы йодометрического титрования и полного восстановления образцов в токе водорода. Установлено, что увеличение концентрации ионов Pr и Fe в образцах приводит к увеличению содержания кислорода. Обмен кислородом между образцом и газовой фазой начинается вблизи 400°С, а индекс кислородного дефицита увеличивается с ростом температуры.

Электротранспортные свойства сложных оксидов изучали с помощью 4-х контактного метода в широком интервале температур на воздухе. Максимальное значение общей электропроводности для сложных оксидов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ достигается при температуре около 400°C. Коэффициент термо-ЭДС положителен во всем исследуемом интервале температур, что свидетельствует о преимущественном дырочном типе проводимости.

Автор выражает благодарность Волковой Н.Е. за помощь в выполнении работы.