Низкотемпературный синтез BiVO3 со структурой типа перовскита

Суржикова Я.И.

Южный федеральный университет,
химический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: yasur098@yandex.ru

BiVO3 относится к мультиферроидным материалам, в которых могут одновременно присутствовать такие физические свойства, как сегнетоэлектричество, ферромагнетизм, сегнетоэластичность и пьезоэлектрический эффект. В промышленности известны твердофазные синтезы BiVO3, которые основаны на взаимодействии оксида висмута и оксида ванадия (III). Во влажном химическом синтезе используется вместо оксида нитрат висмута, однако и в этом случае имеются трудности в проведении процесса: необходимы бескислородная атмосфера и значительное повышение температуры (около 2000 °С). Поэтому в настоящее время актуальным является поиск соединений, обеспечивающих более низкую энергию активации процесса по сравнению со стандартной методикой [1].

В настоящей работе разработана методика получения перовскита BiVO3, основанная на гомогенизированном гетерогенном взаимодействии (NH4)2[VO(C2O4)] (мелкодисперсный порошок) с Bi(NO3)3 (раствор). Синтез прост в подготовке и проведении, включает в себя стадии взаимодействия раствора оксалата аммония с порошком оксида ванадия (V) при нагревании до 70 °С, взаимодействия полученного высушенного в сушильном шкафу при 95°С комплексного соединения ванадия (IV) в виде чешуйчатых кристаллов с раствором нитрата висмута, прокаливания полученного соединения при температуре 120 °С с целью удаления гидратированной воды и прочих летучих компонентов (аммиак) до образования тонкого пленочного покрытия.

Точная концентрация оксалата аммония определялась методом окислительно-восстановительного титрования. Температура разложения комплексного соединения (296 °С) и степень окисления ванадия (+4, поскольку по результатам расчета образовывался VO2)  в нем были подтверждены методом дифференциального термического анализа (ДТА). Структура и состав полученного соединения BiVO3 были подтверждены методом рентгеноструктурного анализа (РСА). Результаты электронной микроскопии показали, что размер частиц соединения составляет порядка 0,1-0,5 мкм.

Литература

[1] Кукушкин В. Ю. Теория и практика синтеза координационных соединений. Л., 1990.