Синтез коллоидных квазидвумерных нанолистов CdTe

Козина Л.Д.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: lara.kozina2013@yandex.ru

Создание полупроводниковых нанокристаллов имеет большое значение в развитии оптоэлектроники,  биологических сенсоров, катализа и визуализации. У данных материалов наблюдается проявление квантово-размерного эффекта, поэтому варьирование таких параметров как размер, форма и состав приводит к появлению материалов с разнообразными оптическими и электронными характеристиками.

В научных публикациях приведены данные по созданию квазидвумерных нанокристаллов на основе CdTe.  Преимуществом данных материалов является строго контролируемая толщина нанолистов на атомарном уровне, а также возможность получения частиц с латеральной шириной порядка нескольких сот нанометров. Полупроводниковые наночастицы с данными характеристиками успешно применяются в оптоэлектронных устройствах [1]. Поэтому разработка методов роста нанолистов с максимальной латеральной шириной является  актуальной задачей.

Синтез квазидвумерных наночастиц CdTe проводили в высококипящем неполярном растворителе октадецене-1 в интервале температур от 180 до 210°C. В качестве катионного прекурсора использовали ацетат кадмия, анионным прекурсором являлся триоктилфосфина теллурид. Характеризация полученных образцов проводилась с помощью методов оптической спектроскопии поглощения на приборе Varian Cary 50,  просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на электронном микроскопе LEO912 AB OMEGA.

В ходе работы была получена серия образцов наночастиц, синтезированных при различных условиях. Было исследовано влияние температуры, времени роста, длительности добавления прекурсора на морфологию и оптические свойства квазидвумерных нанокристаллов. Результатом исследований является создание методики синтеза нанолистов CdTe одной популяции c толщиной 1,94 нм и имеющих экситонную полосу при 500 нм в  спектре поглощения. Согласно результатам ПЭМ, полученные образцы представляют нанолисты с размерами порядка 230-450 нм.

Литература

[1]  Pedetti S., Nadal B., Lhuillier E., Mahler B.,  Bouet C., Abecassis B., Xu X., Dubertret B. Optimized Synthesis of CdTe Nanoplatelets and Photoresponse of CdTe Nanoplatelets Films // Chem. Mater. 2013. № 25C. 2455−2462