Новый оксонитрат кадмия – висмута CdBiO2NO3: синтез, структура и свойства

Кузнецова П. Л.

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: pooollyooon@gmail.com

Оксогалогениды висмута со слоистыми структурами в последнее время активно исследуются в связи с наличием у них фотокаталитических свойств [1]. Определенный интерес вызывают и структурно родственные им оксонитраты, которые перспективны как исходные вещества для низкотемпературных керамических синтезов [2] и ловушки для радиоактивных галогенид-ионов (36Cl-, 131I- [3]). В отличие от оксогалогенидов, семейство оксонитратов исследовано выборочно, и на основании структурных аналогий можно предположить существование других представителей.

Новый оксонитрат CdBiO2NO3 был получен в три этапа: 1) взаимодействие CdO и Bi2O3 в мольном соотношении 0.9:1 при 600С; 2) медленное нагревание полученной лигатуры с тетрагидратом нитрата кадмия до 350С (суммарное соотношение Cd:Bi = 1:1); 3) отжиг полученного полупродукта в алундовом тигле, запаянном в вакуумированную кварцевую ампулу, при 450С с несколькими промежуточными перетираниями. Необходимость такого достаточно сложного протокола синтеза вызвана тем, что температура полного обезвоживания Cd(NO3)2 4H2O очень близка к температуре разложения безводного нитрата кадмия. Полученный CdBiO2NO3 представляет собой негигроскопичный белый порошок (отсутствие воды подтверждается данными ИК-спектроскопии). Как и CaBiO2NO3, он кристаллизуется в тетрагональной симметрии в пространственной группе I4/mmm (a = 3.9476(1)Å, c = 14.2396(2)Å, V = 221.91(1)Å3). Кристаллическая структура уточнена по Ритвельду до RB = 1.22%; она отличается от структур CaBiO2NO3 и PbBiO2NO3 в деталях расположения нитрат-анионов между металл-кислородными глетоподобными слоями [BiMO2]+ (M = Ca, Cd, Pb).

По данным термопрограммируемого РФА, CdBiO2NO3 начинает разлагаться выше 470C с образованием смеси двойных оксидов Cd – Bi. Попытки получения CdLaO2NO3, аналогичного PbLaO2NO3, оказались неудачными.

Литература

[1] Li J, Yu Н., Zhang L., Nanoscale 2014, 6, 8473-8488.

[2] Gibson K., Ziegler P., Meyer H.-J., Supercond. Sci. Tech. 2004, 17, 786-790.

[3] Kodama H., Kabay N., Solid State Ionics 2001, 141–142, 603–607.