Люминесцентные свойства новых фосфатов Ca8MgRE1–xEux(PO4)7 (RE = Gd3+, Sm3+) со структурой витлокита

Никифоров И.В.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: niva.nli@yandex.com

Соединения со структурой материала витлокита и материалы на их основе, обладающие разнообразием строения и свойств, имеют широкий диапазон областей применения в современных системах энергоэффективного освещения [3]. Как известно, трехвалентные ионы европия (Eu3+) действуют как одни из самых распространенных активаторов для редкоземельных элементов (РЗЭ), допированных в различных матрицах. Ион Eu3+ имеет чистое эмиссионное излучение в красной области видимого спектра. Еще один важным экономическим преимуществом является то, что Eu3+ может возбуждаться доступным ближним УФ или синим диодами [1]. Совместное легирование может изменять люминесцентные свойства материалов. Некоторые со-допанты, такие как Sm3+, благоприятно влияют на люминесцентную эффективность Eu3+ [2].

В работе был синтезирован ряд твердых растворов Ca8MgRE1–xEux(PO4)7 (RE = Gd3+, Sm3+) методом твердофазного синтеза. На спектре фотолюминесценции присутствуют характерные линии, принадлежащие внутицентровым 4f-4f переходам катиона европия. При введении допирующего катиона Eu3+ возрастает интенсивность перехода 5D0–7F2 при 615 нм. А также показано, что с увеличением содержания Eu3+ наблюдается рост интегральной интенсивности. Установлено, что повышение концентрации люминесцентного иона возможно до предельной величины, соответствующей х = 0.75. Дальнейшее увеличение люминесцентных центов ведет к концентрационному тушению.

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации (грант № МК-3502.2018.5).

Литература

[1] Garcia C., Oliva J., Garcia-Lobato M., Martínez A., Ochoa-Valiente R. Red-emitting SrGe4O9:Eu3+ phosphors obtained by combustion synthesis // Ceram.Int. 2017. 43. P. 12876–12881.

[2] Li L., Leng Z., Hydrothermal Synthesis of SrMoO4:Eu3+, Sm3+ Phosphors and Their Enhanced Luminescent Properties Through Energy Transfer // J. Electron. Mater. 2014. 43. P. 2588–2596.

[3] Nakajima T., Tsuchiya T., Plant Habitat-Conscious White Light Emission of Dy3+ in Whitlockite-like Phosphates: Reduced Photosynthesis and Inhibition of Bloom Impediment // ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015. V. 7 (38), Р. 21398–21407..