Электрохимические свойства анодных материалов Li2ZnTi3O8/C

Никифорова П.А.

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mikevazovski23@gmail.com

Титанат лития-цинка (Li2ZnTi3O8) в настоящее время рассматривается в качестве одного из перспективных анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов [1]. Основными его недостатками являются низкие величины коэффициента диффузии ионов лития и электронной проводимости. Создание композитов с углеродом позволяет повысить скорость процессов переноса в межзеренном пространстве [2]. Целью данной работы являлось нанесение на Li2ZnTi3O8 углеродного покрытия с использованием поливинилиденфторида в качестве фторсодержащего источника углерода, и исследование электрохимических характеристик полученных материалов.

Проведено исследование влияния температуры обработки, а также концентрации поливинилиденфторида на формирование анодного материала на основе Li2ZnTi3O8 и его электрохимические характеристики в составе литий-ионного аккумулятора. Полученные нанокомпозиты Li2ZnTi3O8/C охарактеризованы методами рентгенофазового анализа, просвечивающей электронной микроскопии, термогравиметрии, КР-спектроскопии и проведено их электрохимическое тестирование. Показано, что изменение температуры отжига и введение углеродного прекурсора позволяют варьировать размер частиц титаната лития-цинка. При использовании поливинилиденфторида в качестве источника углерода происходит частичное фторирование поверхности Li2ZnTi3O8, а также формирование высокопроводящего углеродного покрытия. При низких температурах финального отжига, как и при использовании высоких концентраций поливинилиденфторида, наряду с целевой фазой титаната лития-цинка происходит формирование оксида титана со структурой рутила. Увеличение электронной проводимости межзеренных контактов приводит к улучшению зарядно-разрядных характеристик электродных материалов. Так, при циклировании в диапазоне потенциалов 0.01-3 В наиболее высокими значениями электрохимической емкости (228 мАч/г) характеризуются анодные образцы Li2ZnTi3O8/C, отожженные при 800оС в присутствии 5% поливинилиденфторида, что значительно превышает электрохимическую емкость чистого титаната лития-цинка (180 мАч/г), полученного в аналогичных условиях.

Литература

[1] Zh. Hong, M. Wei, X. Ding, L. Jiang, K. Wei // Electrochem. Commun. 2010, 12,720

[2] Бокштейн Б.С., Ярославцев А.Б., // Диффузия атомов и ионов в твердых телах. 2005.