Синтез и определение кристаллической структуры гексавольфрамата кобальта [Co(C2H6OS)6][W6O19]

Кретова Е.А., Пойманова Е. Ю.

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк, Украина

E-mail: l.kretova.don@gmail.com

Установлены условия образования, и впервые выделен кристаллический гексавольфрамат кобальта [Co(C2H6OS)6][W6O19] в водно-диметилсульфоксидном (40%v/v) растворителе. В процессе синтеза необходимо использовать подкисленный до кислотности Z = 1.60 раствор Na2WO4 с содержанием ДМСО 40 об. %.Для установления состава, строения и свойств синтезированного образца использовали химический анализ, ИК- и рамановскую спектроскопию, сканирующую электронную микроскопию, рентгеноструктурный анализы.

Центросимметричный анион [W6O19]2– в структуре построен из шести искаженных октаэдров WO6, имеющих общую вершину, при этом каждый октаэдр WO6 имеет 4 общих ребра с соседними октаэдрами (рис. 1, а,б).

Рис. 1 Шаро-стержневая (а) и полиэдрическая (б) модель структуры [Co(C2H6OS)6][W6O19].

Равномерный контраст поверхности образца, который регистрируется в режиме обратно рассеянных электронов, указывает на его однофазность.

Полученная соль является единственным продуктом синтеза и отвечает составу [Co(C2H6OS)6][W6O19], что было подтверждено результатами РСМА, проведенного на разных участках образца.