Зависимость люминесцентных свойств иона тербия в присутствии таниновой кислоты от рН раствора и температуры

Хохлова А.Р.

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Институт Химии, Саратов, Россия

E-mail: khokhlovaar@gmail.com

Комплексные соединения лантаноидов, благодаря своим уникальным люминесцентным свойствам, обусловленных переходами f-электронов, получили широкое распространение в современной электронике, фотонике, хемо- и биосенсорике. В данной работе рассматривалась серия растворов TbCl3  с таниновой кислотой (1:1 моль) и изучалась зависимость их люминесценции от рН и термической обработки.

После термической обработки обнаружен незначительный гипсохромный сдвиг максимума испускания и изменение формы полосы, что может свидетельствовать об образовании в растворе кластеров углеродных наночастиц. Однако, поскольку на спектре отсутствуют характеристические полосы Tb3+, это говорит о том, что в растворе не происходит эффективного связывания образующихся углеродных точек и молекулярных продуктов термического разложения таниновой кислоты с атомом-комплексообразователем.

Таблица 1 Параметры спектров исследуемых растворов при различных рН

| рН | λmax, нм | Аmax , a. u. | рН | λmax, нм | Аmax , a. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,33 | 408 | 140 | 6,20 | 419 | 133 |
| 1,87 | 414 | 122 | 7,09 | 433 | 243 |
| 2,50 | 402 | 76 | 8,03 | 443 | 685 |
| 3,12 | 455 | 8 | 9,32 | 440 | 548 |
| 4,08 | 406 | 366 | 11,2 | 442 | 140 |
| 5,05 | 418 | 145 |  |  |  |

В растворе с рН 4,08 наблюдается появление широкой полосы испускания с максимумом 406 нм, которая может соответствовать комплексу Tb с таниновой кислотой (Таблица 1). При уменьшении кислотности до рН 8,03 происходит батохромный сдвиг максимума поглощения на 37 нм (до 443 нм), что может также свидетельствовать более эффективным связыванием иона Tb3+ c таниновой кислотой. Интенсивность данного пика убывает с увеличением щелочности среды, при этом максимум смещается в коротковолновую область спектра, что говорит о частичном распаде комплекса Tb и переходе его в гидроксокомплекс. Наиболее эффективное связывание тербия, вероятно, происходит в растворах с рН 4,08 и 8,03. Для того, чтобы точно установить, в каком виде Tb3+ присутствует в этом соединении, планируется провести дополнительные исследования (ИК-спектроскопия, спектроскопия ЯМР).