Ферментативный синтез гидроксиапатита в растворе и гидрогелевых средах

Долгова В.К.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: varya.dolgova.mail.ru

В настоящей работе ферментативным методом был синтезирован гидроксиапатит из раствора глицерофосфата кальция, а затем получены композиты гидрогель/гидроксиапатит. В основе этого метода лежит ферментативный гидролиз глицерофосфата щелочной фосфатазой с последующим формированием твердой фазы осадка гидроксиапатита в присутствии ионов кальция.

Синтез в растворе запускали добавлением щелочной фосфатазы к раствору глицерофосфата кальция. Композиты получали, помещая гидрогели с иммобилизованной щелочной фосфатазой в раствор глицерофосфата кальция. Образцы гидроксиапатита, синтезированные в растворе, и гидрогелевые композиты были охарактеризованы методами трансмиссионной и сканирующей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. Во всех случаях происходит образование сферических агрегатов гидроксиапатита. Было показано, что локализация образующейся твердой фазы в композитах зависит от природы геля и концентрации щелочной фосфатазы в нем. Средний размер частиц составляет 2.71 мкм в растворе, 0.98 мкм в случае агарозного гидрогеля и 1.74 мкм в случае альгинатного гидрогеля. Для всех образцов наблюдается ярко выраженный рельеф поверхности, что может свидетельствовать о кристалличности образцов.

Для различных образцов, синтезированных из растворов, было определено соотношение кальций/фосфор. Анализ проводили с помощью методов энергодисперсионного микроанализа и спектрофотометрии. Было показано, что в результате ферментативного синтеза происходит формирование осадка с соотношением Ca/P = 1.4-1.5, существенно отличающимся от такового в гидроксиапатите (1.67). Причем по мере протекания гидролиза происходит уменьшение этого соотношения, что может быть связано с обеднением реакционной среды по кальцию в процессе осаждения.

Таким образом, были выбраны условия для синтеза и проведён синтез гидроксиапатита ферментативным гидролизом глицерофосфата кальция щелочной фосфатазой в гидрогелевой среде и растворе. Сделано предположение, что со временем происходит перекристаллизация аморфных фосфатов кальция в нанокристаллический гидроксиапатит.