Синтез дифторхлорацетата серебра и его взаимодествие с фуллереном C60

Согомонян К.А.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sogkarina@gmail.com

На сегодняшний день интенсивно ведётся поиск и исследование свойств производных фуллерена, перспективных для органической электроники, для чего к фуллереновой сфере присоединяются различные донорные и акцепторные фрагменты. Среди электроноакцепторных фрагментов наибольший интерес вызывают галогенсодержащие группы.

Одним из основных методов введения галогенсодержащих групп на фуллереновый каркас являются реакции взаимодействия с галогенацетатами различных металлов. В зависимости от катиона металла и условий реакции, данные процессы могут приводить как к образованию дигалогенметиленовых, так и тригалогенметильных производных. [1,2]

На данный момент в литературе отсутствуют сведения о реакциях дифторхлорацетата серебра с фуллеренами. В связи с этим, целью настоящей работы является синтез дифторхлорацетата серебра и изучение возможности его взаимодействия с фуллереном C60 в различных условиях.

Впервые был синтезирован дифторхлорацетат серебра, который был спектрально охарактеризован методами ИК-спектроскопии и ЯМР на ядрах 19F и 13С, а анализ образца монокристалла методом РСА позволил установить структуру полученного соединения и показал, что продукт является несольватной солью, структура содержит в себе димеры, и относится к слоистому типу. Термолиз полученного образца дифторхлорацетата в смеси с фуллереном в различных условиях не привёл к ожидаемым продуктам присоединения дифторметиленового фрагмента. При этом в смеси неожиданно был обнаружен в значительном количестве продукт присоединия трифторметильной группы к фуллерену, что открывает путь к синтезу фуллереновых производных с нечётным числом CF3-групп.

- Apenova M.G., Akhmetov V. a., Belov N.M., и др. Chem. - An Asian J. 2014. Т. 9, № 3. С. 915–923.

- Pimenova A.S., Kozlov A. a, Goryunkov A. a, и др. JOUR  Dalton Trans. 2007. Т. 60, № 45. С. 5322–5328.