Формирование наночастиц кремния на поверхности многослойных углеродных нанотрубок из моносилана в псевдоожиженном слое

Заворин А.В., Цэндсурэн Цог-Очир

Новосибирский государственный университет,

Институт катализа СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: zavorin_alexey@mail.ru

Многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) являются одним из основных материалов развивающихся нанотехнологий за счет своих уникальных структурных, механических, электрических и оптических свойств. Основная область применения нанотрубок - различные композиционные и функциональные материалы, которые могут быть использованы в различных областях жизнедеятельности человека. Одним из возможных практических применений МУНТ является их использование в электрохимических источниках тока в качестве анодного материала, что позволит увеличить электропроводность и механическую прочность анода, позволит создавать аккумуляторы с большими токами заряд-разряд и увеличить их срок службы. Для создания такого материала требуется решение задачи по формированию частиц кремния на поверхности МУНТ с равномерным распределением по поверхности нанотрубок [1].

Данная работа посвящена исследованию процесса газофазной функционализации поверхности МУНТ моносиланом с целью получения композитов МУНТ-Si. В ходе работы варьировали время нанесения моносилана и характеристики используемых МУНТ (средний диаметр, морфология). Структуру и состав получаемых композитов исследовали с использованием методов ИК-спектроскопии диффузного отражения, просвечивающей и растровой электронной микроскопии. Было определено, что данный способ позволяет достичь полного превращения моносилана в кремний за счет удаления продуктов распада (водорода) из реакционной зоны и обеспечить равномерное осаждение частиц кремния по поверхности МУНТ за счет активного перемешивания образца в процессе функционализации, и получить композиты с содержанием кремния до 50-60 масс.%. С использованием данного способа формируются преимущественно частицы кремния с пористой аморфной структурой, с размером в диапазоне 3-45 нм, который коррелирует с диаметром используемых МУНТ.

Литература

[1] Coppey N. et al. Chemical Engineering Research and Design Decorated carbon nanotubes by silicon deposition in fluidized bed for Li-ion battery anodes // Chem. Eng. Res. Des. 2013. Т. 91. № 12. P. 2491–2496.