Новые многокомпонентные пниктиды Eu(Sr) – переходных металлов с клатратоподобными структурами

- Игнатьев И.А., Плохих И.В.

Московский государственный университета имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия,

E-mail: iv.ignatyev@yandex.ru

Интерметаллические соединения с клатратоподобной структурой активно изучаются благодаря спектру интересных для практического применения свойств. Типичным примером является недавно обнаруженный структурный тип Eu7Cu44As23, который включает, кроме основоположника, только два соединения – Sr7Cu44As23 и Eu7Cu44Sb23-δ. Интересно, что Eu7Cu44As23 является ферромагнетиком при температуре ниже 17.3 К [1].

Целью работы было исследование твердых растворов на основе соединений, принадлежащих к структурному типу Eu7Cu44As23, чтобы выявить закономерности, влияющие на возможности замещения, а также понять влияние легирования на свойства.

В Eu7Cu44As23 Eu и As могут полностью замещаться на Sr и Sb, соответственно, и до 45% Cu может замещаться на Ni (на Fe и Co – до 20% [2]). Твердые растворы замещения на основе Sr7Cu44As23 оказываются значительно уже. Исследование замещения в позиции меди антимонида Eu7Cu44Sb23-δ показало противоположную тенденцию: никель практически не замещает медь, а железо, марганец и хром встраиваются в кристаллическую решетку.

Магнитные измерения показывают, что при введении никеля в структуру арсенида европия температура ферромагнитного перехода увеличивается. Так, для образца Eu7Cu42Ni2As23 температура Кюри составляет 20.85 К [3]. В случае допирования меди железом соединение ведет себя, как парамагнетик.

Литература

[1] Charkin D.O., Demchyna R., Prots Yu., Borrmann H., Burkhardt U., Schwarz U., Schnelle W., Plokhikh I.V., Kazakov S.M., Abakumov A.M., Batuk D., Verchenko V.Yu., Tsirlin A.A., Curfs C., Grin Yu., Shevelkov A.V. // Inorg. Chem. 2014. V. 53. P. 11173-11184.

[2] Charkin D.O., Demchyna R., Prots Yu., Borrmann H., Burkhardt U., Schwarz U., Plokhikh I.V., Kazakov S.M., Abakumov A.M., Verchenko V.Yu., Tsirlin A.A., Grin Yu., Shevelkov A.V.. // XVIII International conference on «Crystal chemistry, X-Ray diffraction and spectroscopic studies of minerals»: October, 13-15 2014, Yekaterinburg, Russia, Book of abstracts. P. 208-209.

[3] Plokhikh I.V., Charkin D.O., Verchenko V.Yu., Ignatyev I.A., Kazakov S.M., Sobolev A.V., Presniakov I.A., Tsirlin A.A., Shevelkov A.V. // Materials 2016. V. 9. I. 7. P. 587-601.