Квантовохимическое моделирование твердых растворов на основе галлата и алюмината лантана, допированных железом

Сапова М. Д.

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: maria_sapova@mail.ru

На сегодняшний день перовскиты вызывают большой интерес исследователей и предоставляют широкий спектр возможностей их применения в качестве эффективных материалов для твердооксидных топливных элементов, аккумуляторов и сенсоров. Допирование железом в случае галлата, в отличие от алюмината, приводит к образованию кластеров железа. При этом причины наблюдаемых различий до конца не установлены [1].

Целью данной работы является квантовохимическое моделирование твердых растворов для объяснения различий в свойствах допированных галлата и алюмината. Моделирование производилось с использованием программного пакета CRYSTAL14 в рамках приближения КО ЛКАО. Наше исследование показало, что наилучшее описание свойств объемных кристаллов достигается при использовании гибридного функционала PBE0 c уменьшенным вкладом (9%) обмена по Хартри-Фоку. Для изучения твердых растворов различного состава строились расширенные ячейки, в которых все возможные конфигурации разбивались на симметрийно неэквивалентные классы. Для представителя каждого класса производился расчет геометрии, энергии и электронных свойств при различных вариантах спиновой поляризации, а также оценивался его статистический вес.

В ходе исследования были выполнены расчеты матриц LaGaO3, LaAlO3 и LaFeO3 в трех фазах (Pbnm, R-3c и Pm-3m), а также твердых растворов на их основе. Были найдены наиболее вероятные структуры твердых растворов и описаны их свойства для различных составов и фазовых состояний. Установлено, что спиновая поляризация электронных состояний Fe по-разному проявляется в алюминатах и галлатах.

Автор выражает благодарность Вычислительному центру СПбГУ.

Литература

[1] Fedortsov A.I., Korolev D.A., Chezhina N.V. State of atoms and interatomic interactions in complex perovskite-like oxides: XXXVI. Magnetic susceptibility of LaFexGa1–xO3 and La1 0.2xSr0.2xFexMg0.2xGa1 1.2xO3 solid solutions // Russ. J. General Chem., 2016, Vol. 86, № 9, pp. 1983–1986.