Синтез и лазерная модификация щелочных ниобофосфатных стёкол

Елистратова А.А.1, Калиничев А.А.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, институт химии,

Санкт-Петербург, Россия

2Санкт-Петербургский государственный университет, физический факультет,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: anastasia0905@yandex.ru

Лазерная модификация материалов позволяет изменять их физико-химические и функциональные свойства. В зависимости от наблюдаемого эффекта лазерно-индуцированного изменения структуры материала, показателя преломления, коэффициента поглощения, создаваемые материалы могут быть востребованы в оптике, оптоэлектронике нелинейной оптике и т.д.

Фосфатные стёкла привлекают всё большее внимание не только за счёт своего практического применения, но и в связи с исследованиями лазерно-индуцированной диффузии ионов щелочных металлов, механизм которой до сих пор не до конца изучен. Воздействие лазерного излучения вызывает миграцию ионов в стекле и, как следствие, изменение структуры материала.

В настоящей работе проведён синтез стёкол системы Li2O-Na2O-K2O-P2O5-Nb2O3. Структурные особенности полученных стекол исследованы методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС).

При воздействии сфокусированным излучением фемтосекундного лазера (длина волны генерации 800 нм, длительность импульсов 150 фс, частота следования импульсов 76 МГц, средняя мощность 200 мВт) на объем стекла наблюдается: образование центров окраски, миграция ионов щелочных металлов. Центры окраски образуются в результате захвата анионными вакансиями свободных электронов, образовавшихся в результате многофотонной ионизации стекла. При этом, образовавшиеся в фокальной области лазерного излучения электроны проводимости мигрируют в соседние области стекла в результате градиента концентрации. Кроме того, при взаимодействии свободных электронов с атомами происходит локальный нагрев. Таким образом, в локальной области стекла образуется градиент температуры и электрического потенциала, в условиях которых наблюдается миграция ионов щелочных металлов. Данные результаты подтверждаются экспериментальными данными по термодиффузии ионов в исследуемых стеклах. На основе полученных экспериментальных данных предложен механизм лазерно-индуцированной диффузии ионов щелочных металлов в ниобофосфатных стеклах.