Взаимодействие с водородом интерметаллических соединений ZrMoV и ZrMo1.5V0.5.

Качалова Л.А.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E–mail: roubbert@gmail.com

Интерметаллические соединения являются перспективными материалами для компактного и безопасного хранения водорода. В настоящей работе проводили синтез гидридных фаз интерметаллических соединений (ИМС) ZrMoV и ZrMo1.5V0.5 с кубической структурой фаз Лавеса С15 и исследовали их структуру.  Установлено, что при взаимодействии с водородом при давлении до 100 атм. образуются гидридные фазы с содержанием водорода около 3.5 Н/ИМС.

Методами рентгеновской и нейтронной дифракции исследована структура синтезированных гидридных фаз.  По данным рентгенофазового анализа установлено, что при образовании гидридов, после упорядочения водорода в кристаллической решетке, произошло образование сверхструктуры и кубическая решетка исходных соединений ZrMoV и ZrMo1.5V0.5 трансформировалась в тетрагональную [1, 2].

Нейтронографическое исследование проводили на дейтерированых образцах для снижения сильного некогерентного рассеяния атомов водорода. Нейтронографические данные позволили установить позиционные параметры атомов дейтерия в металлической матрице гидридов.

Литература

[1] Irodova A.V., Orientation ordering (k=0) in interstitial solid solutions based on cubic (C 15) Laves phases // Solid State Physic 1980. V. 22. № 9. P. 2559-2568.

[2] Somenkov V.A, Irodova A.V. Lattice structure and phase transitions of hydrogen in intermetallic compounds // J. Less-Com. Met. 1984. V. 101. P. 481-492.