Влияние содержания кальция на замещение свинца лантаном в твердых растворах Pb10-x-yLaxCay(SiO4)2(VO4)4Ox/2

Дидоренко Е.Г., Николенко В.В., Плавшук Е.В.

ГОУВПО Донецкий национальный университет, химический факультет, Донецк

E-mail: inorg.chem@yandex.ru

Внимание исследователей к проблеме изоморфного замещения обусловлено тем, что большинство современных неорганических материалов используются в виде не индивидуальных соединений, а изоморфных смесей. Введение изоморфных примесей в химические соединения является одним из методов создания новых функциональных материалов с необходимыми физико-химическими свойствами.

Целью данной работы является изучение влияния содержания кальция на изоморфное замещение свинца лантаном по схеме 2Pb2+ + Vz → 2La3+ + O2- (где Vz – вакансия) в кристаллической структуре твердых растворов Pb10-yCay(SiO4)2(VO4)4. Образование последних происходит при замещении свинца кальцием в ванадато-силикате Pb10(SiO4)2(VO4)4 со структурой апатита.

Твердые растворы Pb10-x-yLaxCay(SiO4)2(VO4)4Ox/2 (0 ≤ x ≤ 1; 2 ≤ y ≤ 4) получали по методике твердофазного синтеза при конечной температуре прокаливания 850 ºС. Исследование образцов проводилось методами рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии. Измерение электрофизических свойств некоторых твердых растворов проводили на таблетках диаметром 0.8 см при нагревании образцов от 300 °С до 700 ° при постоянном и переменном токе на различных частотах.

Согласно данных рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии образование однофазных твердых растворов Pb10-x-yLaxCay(SiO4)2(VO4)4Ox/2 происходит в области до х=0.6 (y=2); 0.8 (y=3) и 1.0 (y 4). В ванадато-силикате свинца Pb10(SiO4)2(VO4)4 замещение свинца лантаном по указанной выше схеме не протекает, что связано с наличием у ионов Pb2+ стереохимически-активных 6s2-пар электронов, которые препятствуют вхождению в каналы структуры апатита ионов O2-, необходимых для компенсации зарядов. С возрастанием содержания кальция в твердом растворе, уменьшается число стереохимически-активных электронных пар, поэтому замещение свинца лантаном протекает в более широкой области. Увеличение содержания лантана в кристаллической структуре твердого раствора сопровождается уменьшением параметра а и возрастанием параметра с элементарной гексагональной ячейки.

Установлена зависимость удельной проводимости полученных твердых растворов от состава, рассчитана энергия активации проводимости для каждого образца.