Исследование каталитических свойств продукта автоклавного термолиза тетрахлороплатината (II) тетраамминпалладия (II)

Старикова Ю.В., Абросимова Е.А.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара, Российская Федерация

E-mail: yulya.1946@mail.ru

Перспективными соединениями-предшественниками различных функциональных материалов являются двойные комплексные соли (ДКС), которые содержат в своем составе комплексный катион одного металла и комплексный анион другого металла. Двойные комплексные соли используют для получения высокодисперсных металлических систем и основное применение находят как катализаторы различных процессов, магнитные, оптические материалы и др.

Цель работы состояла в изучении продукта реакций двойного комплекса тетрахлороплатинат (II) тетраамминпалладия (II), протекающего в водных растворах при повышенных температурах (автоклавные условия).

В ходе работы реакцией обмена соответствующего комплекса синтезировали тетрахлороплатинат (II) калия и хлорид тетраамминпаладия (II).

Разложение синтезированного комплекса [Pd(NH3)4] [PtCl4] проводили в автоклавах в водных растворах, из которых предварительно удаляли растворенный кислород, при температуре 190°С при постоянном перемешивании в течение 3 часов.

Элементный состав частиц определили методом EDX анализа. Частицы представляют собой металлические Pt и Pd, распределение которых в разных точках поверхности неравномерно. Общий спектр показывает, что содержание Pt в 2 раза больше Pd. Тогда как по данным ОЭС-ИСП металлы восстанавливаются полностью. Данный факт можно объяснить послойным восстановлением металлов.

Исходный комплекс и продукты его разложения были идентифицированы методами растрово-электронной микроскопии с EDX анализом, ИК-спектроскопии, оптико-эмиссионной спектроскопией с индуктивно связанной плазмой. Также оценили растворимость данной комплексной соли.