Экстракция редкоземельных элементов иттриевой подгруппы

Самиева Д.А.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

факультет химической технологии, Москва, Россия

E-mail: twins-in94@mail.ru

Масштабы потребления редкоземельных элементов (РЗЭ) с каждым годом увеличиваются. Причем отмечается спрос на тяжелые лантаноиды иттриевой подгруппы. Их дефицит объясняется относительно малым содержанием в минеральном сырье и трудностью выделения из групповых концентратов по сравнению с элементами цериевой подгруппы. Среди наиболее эффективных методов разделения смесей РЗЭ следует отметить жидкостную экстракцию. В данной работе исследовалась система Lu3+ – Cyanex 923 – NH4NCS.

В качестве экстрагента был выбран Cyanex 923, представляющий собой смесь фосфиновых оксидов. Для его разбавления применяли уайт-спирит либо м-ксилол.

Экстракцию РЗЭ проводили из хлоридных, нитратных и роданидных. растворов.

В качестве РЗЭ иттриевой подгруппы исследовался лютеций, приготовленный растворением Lu2O3 в соответствующих кислотах. Также раствор хлорида лютеция применялся для исследований в роданидной системе, где NH4NCS использовался в качестве высаливателя. Концентрация металла контролировалась комплексонометрическим титрованием с индикатором ксиленоловым оранжевым. Время установления равновесия в перечисленных системах было определено экспериментально и составило не более 3 минут.

Экстракцию лютеция проводили 1М раствором Cyanex 923. Обнаружено, что без высаливателя хлоридная система не пригодна для извлечения лютеция, так как металл экстрагируется в крайне малых количествах. В присутствии роданида аммония коэффициенты распределения резко увеличиваются, экстракция лютеция возрастает. Однако обратный процесс – реэкстракция лютеция водой и слабыми растворами соляной кислоты практически не идет, что объяснилось присутствием в экстрагенте примесей органических кислот. Реэкстракцию удалось осуществить только концентрированными растворами HCl, однако ее применение приводит к разрушению роданидных комплексов в составе Cyanex.

Наиболее эффективными для экстракционного извлечения лютеция являются нитратные растворы. Получены коэффициенты распределения аналогичные экспериментам с применением высаливателя NH4NCS. Реэкстракция легко осуществляется растворами HNO3 и без разрушения состава экстрагента.

Работа выполнена в рамках Соглашения 14.579.21.0138 с Минобрнауки России, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57916X0138.