Модифицирование оптических свойств стекла одновременным  введением нескольких микрокомпонентов

Ларионов В. И., Андреев М.Н.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: larionov.vlad1999@yandex.ru

Целью данной работы стало получение стекол в системе Na2O-CaO-SiO2 (в дальнейшем - NCS) с эффектом дихроизма. В качестве прототипа нами было выбрано стекло кубка Ликурга, имеющего различную окраску в проходящем и отраженном свете. Основываясь на данных о составе стекла кубка Ликурга, был рассчитан состав шихты и проведен синтез. Шихта была составлена из оксида кремния, карбонатов натрия и кальция, оксида железа (III), оксида олова (IV), фосфата кальция, золотохлористоводородной кислоты и нитрата серебра. Отношение масс Ag/Au в шихте составляет 3,67. По результатам ICP-MS отношение масс Ag/Au составляет 11,8.  Состав полученного стекла отличается от рассчитанного, однако при вторичной термообработке полученное нами стекло идентично  историческому прототипу. Это говорит о том, что данные свойства не привязаны к узкому составу исторического стекла. Системы данного рода имеют сложную микроструктуру, состоящую из наночастиц металлов и отдельных включений второй стеклофазы, из которых со временем выделяется кристобалит. Известно, что фазовое разделение стекла системы NCS приводит к увеличению прочности.

С целью проверки участия различных микродобавок в создании эффекта дихроизма был проведен синтез стекол с аналогичным составом по макрокомпонентам, в которых отсутствовала одна из добавок. Синтезированы образцы основного состава (1), и основного состава без фосфата кальция (2), без оксида железа (3), без золота, без серебра (4). Шихту помещали в алундовый тигель и варили в течение 4 часов при 1500оС. Затем стекло выливали на стальной лист и отжигали при 500оС. На данной стадии синтезированные образцы были прозрачными и зеленого цвета. Только образец 1 обладает дихроизмом после повторной термическоой обработки в течение 1 часа при температуре 6000С

Полученное исследование показало, что эффект дихроизма в NCS стекле удается достичь только при одновременном введении всех микрокомпонентов, содержащихся в исходном стекле кубка Ликурга.