Комплексы тербия в OLED: новый подход к выбору материала матрицы

Асландуков А. Н.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия.

E–mail: aslandukov_andrew@mail.ru

В настоящее время координационные соединения (КС) лантанидов находят множество применений, одно из которых — эмиссионные слои в органических светоизлучающих диодах (OLED). В ряде случаев эмиссионный слой представляет собой композитную пленку, в которой люминофор введен в матрицу транспортного материала. Однако в случае КС лантанидов стандартный подход к выбору материала матрицы приводит к низкой эффективности электролюминесценции. В данной работе был применен новый подход к выбору материала матрицы, а именно использование в её качестве транспортного материала, который может непосредственно координироваться к иону лантанида и, следовательно, сенсибилизировать его люминесценцию. Цель этой работы заключалась в разработке данного подхода.

В качестве объектов исследования выбраны разнолигандные комплексы хлорида тербия TbCl3 и о-феноксибензоата тербия Tb(pobz)3, с молекулами матриц PO = PO1-PO4 (Рис.1), которые в силу своего строения должны обладать электронной подвижностью.

| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1 Молекулы матриц исследуемых в работе

Состав комплексов TbCl3(PO)∙H2O и Tb(pobz)3(PO)∙(CH3)2CO (PO=PO1-PO4) устанавливали по совокупности данных термического анализа и 1H ЯМР спектроскопии. Все комплексы обладают интенсивной ионной люминесценцией, квантовый выход которой достигает 100%. Для определения лучшего материала матрицы была получена серия OLED с одинаковой гетероструктурой на основе TbCl3:5PO (PO = PO1-PO4). В спектрах электролюминесценции всех OLED наблюдались типичные полосы люминесценции тербия. Материал PO4 показал максимальную подвижность и максимальную эффективность переноса PO*→Tb3+. Замена хлорида тербия на феноксибензоат в составе эмиссионного слоя приводит к увеличению интенсивности электролюминесценции в 1.5-2 раза, а дальнейшая оптимизация гетероструктуры OLED позволяет достичь яркости 75 Кд/м2 при 14В, что является рекордным значением для OLED на основе КС тербия, нанесенных из раствора.