Новый метод синтеза мезопористых оксидов Ce0,5Zr0,5O2-SiO2 с использованием бета-циклодекстрина

Фатула Е.Р., Меньшиков М.А.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: uji-f@yandex.ru

Система CeхZr1-хO2-SiO2 интересна тем, что сочетает в себе свойства как сложного оксида церия и циркония, проявляющего высокую активность в окислительно-восстановительном катализе, так и большую величину поверхности оксида кремния. Однако существующие методики синтеза данной системы оксидов довольно трудоёмки. В настоящей работе для синтеза этой сложной оксидной системы впервые предложено использовать циклодекстрины.

В работе изучали влияние различных параметров синтеза на свойства SiO2. Показано, что при обработке геля 30 %-ым раствором Н2О2 для удаления бета-циклодекстрина величина площади поверхности образующегося SiO2 увеличивается (до 640 м2/г), однако размер пор при этом значительно уменьшается, что отрицательно может повлиять на их каталитические свойства. Количество воды, вводимой при получении гелей, также влияет на величину поверхности: на примере серии образцов было показано, что площадь поверхности возрастает (от 375 м2/г до 550 м2/г) при уменьшении содержания воды в реакционной смеси.

В работе также исследовалось влияние различных параметров синтеза на свойства системы Ce0,5Zr0,5O2-SiO2. По результатам изучения влияния природы исходных веществ на свойства образцов Ce0,5Zr0,5O2-SiO2 можно сделать следующие выводы: образец, полученный введением солей на стадии гелеобразования из нитрата церия и нитрата цирконила, имеет наиболее резкий характер разложения. При замене одного из нитратов на хлорид разложение протекает уже в более спокойном режиме и наблюдается увеличение конечной температуры разложения. При использовании двух хлоридов вместо нитратов температура разложения ещё больше увеличивается. Получаемые образцы являются рентгеноаморфными, однако в образцах, полученных с использованием хотя бы одного хлорида металла, кристалличность образующейся системы несколько выше, но размер закристаллизованных доменов достаточно мал (2 – 5 нм). Для образца, полученного из двух нитратов, наблюдается наиболее однородное распределение элементов по поверхности, что, возможно, объясняется тем, что в этом случае разложение протекает в узком температурном интервале.