Влияние одновременного модифицирования Au и Pd на сенсорные свойства нанокристаллического SnO2

Заманский К.К.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: zambahrs97@gmail.com

Актуальность работы связана с ужесточением требований к экологической безопасности производств, постоянно возрастающей потребностью контроля состава воздуха жилых и рабочих помещений [1].

Для дополнительного повышения чувствительности полупроводниковых материалов часто используют каталитические добавки благородных металлов [2]. В последних научных исследованиях все больше внимания уделяют модифицированию биметаллическими частицами, позволяющему значительно увеличить сенсорный отклик получаемых материалов, по сравнению с материалами, содержащими в составе единственный металл-модификатор [3]. Все описанные на сегодняшний день подходы к синтезу и модифицированию таких материалов являются двух- и более стадийными, что увеличивает себестоимость сенсоров и может ухудшать воспроизводимость [4].

Целью настоящей работы является проведение одностадийного синтеза нанокристаллического SnO2 с двойным модифицированнем Au+Pd, исследование структуры и сенсорных свойств данного нанокомпозита.

Синтез проводился методом распылительного пиролиза в пламени (flame spray pyrolysis - FSP). В качестве прекурсоров были взяты 2-этилгексаноат Sn (II), ацетат (1,3-бис(2,6-диизопропилфенил)-1,3-диазепан-2-илиден) золота(I), ацетилацетонат Pd (II). Прекурсоры модификаторов брались из расчета на 0,2 масс.% Au и эквимолярное количество Pd. 25% раствор прекурсоров в толуоле распылялся кислородом под давлением в 3 атм, аэрозоль поджигался пламенем (CH4+O2) окружающих основное сопло форсунок.

Получены вещества с малым размером кристаллитов (~10нм) и частиц модификатора (~4нм), высокой удельной площадью поверхности (~60м2/г). Материал, содержащий одновременно два модификатора, демонстрирует наибольший сенсорный отклик по отношению ко всем газам (CH4, C3H8, H2, NO2), для которых проводили измерения, по сравнению с материалами, содержащими эквивалентное количества одного металлического модификатора (рис 1). Продемонстрированный синергетический эффект может возникать из-за формирования биметаллических частиц на поверхности SnO2, что приводит к локальной близости центров хемосорбции газовых молекул и формирующихся барьеров Шоттки [5].

Рис 1. Температурная зависимость сенсорного сигнала полученных материалов для пропана

Литература

- Burgués J. et al. Sensors 18 (2018) 339

- Krivetskiy V. et al. 7th ICST (2013) 131-134

- Fan F.Y. et al. Sensors and Actuators B: 241 (2017) 895-903

- Liewhiran С. et al. Sensors and Actuators B: 163 (2012) 51-60

- Gao F. et al. Chem. Soc. Rev. 24 (2012) 8009-8020