Влияние замещения ионов висмута ионами лантана на транспортные свойства оксиселенидов химического состава BiCuSeO

Панкратова Д.С., Новицкий А.П.

Студент

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»», кафедра Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E-mail: d.pankratova@misis.ru

Оксидные термоэлектрические материалы привлекают внимание научного сообщества за счет низкой стоимости входящих в их состав элементов, высокой термической и химической стабильности. Наиболее перспективными считаются оксиселениды химического состава BiCuSeO, которые обладают природной низкой теплопроводностью и относительно высокими значениями электропроводности и коэффициента термоЭДС. Соединение LaCuSeO кристаллизуется по тому же
структурному типу, при этом ширина запрещенной зоны (2,8 эВ) значительно
больше, чем у BiCuSeO (0,8 эВ). В данной работе было исследовано влияние замещения ионов Bi3+ на ионы La3+ на транспортные свойства оксиселенидов в интервале температур 80 – 473 К. В предыдущих работах было показано, что подобное замещение приводит к увеличению подвижности носителей заряда [1].

Образцы химического состава Bi1-xLaxCuSeO (x = 0.02; 0.04; 0.06) Bi1-xLaxCuSeO (x = 0.02; 0.04; 0.06) были синтезированы методом двухступенчатого твердофазного синтеза с последующим искровым плазменным спеканием. Первичные результаты исследования показали, что с ростом концентрации лантана значение электросопротивления уменьшается, что может быть связано с образованием дополнительных вакансий висмута [1-3]. Концентрация носителей заряда возрастает в то время, как значения холловской подвижности для всех образцов являются практически одинаковыми. BiCuSeO является полупроводником p-типа, увеличение вакансий висмута приводит к увеличению концентрации носителей заряда. Одна вакансия по висмуту генерирует три «дырки» в соответствии с реакцией: 2Bi1-xCuSeO → (Bi2-2xO2)2(1-3x)+ + (Cu2Se2)2- + 6xh+.

Полученные результаты показывают, что уменьшение электросопротивления связано с ростом концентрации носителей заряда, вызванным, предположительно, формированием дополнительных вакансий висмута.

Литература

[1] Liu Y. et al. Enhanced thermoelectric performance of La-doped BiCuSeO by tuning band structure //Applied Physics Letters. – 2015. – Т. 106. – №. 23.

[2] Li Z. et al. Dual vacancies: an effective strategy realizing synergistic optimization of thermoelectric property in BiCuSeO //Journal of the American Chemical Society. – 2015. – Т. 137. – №. 20.

[3] Ishizawa M. et al. Oxidation states and thermoelectric properties of BiCuSeO bulks fabricated under Bi or Se deficiencies in the nominal composition //Journal of Applied Physics. – 2018. – Т. 123. – №. 24.