Синтез пористых азотсодержащих углеродных материалов на темплатных наночастицах CaO

Нищакова А.Д.

Студент

Новосибирский государственный университет,

Факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

Институт неорганической химии им. А. В. Николаева,

Новосибирск, Россия

Email: lina.nischakova@gmail.com

Пористые углеродные материалы (ПУМ) обладают высокой удельной поверхностью, за счет чего они могут быть использованы в качестве сорбентов, электродов электрохимических источников тока, носителей каталитически активных частиц [1]. Эффективность металлического катализатора зависит от его дисперсности и электронного состояния. Оптимизировать эти параметры можно при дополнительной модификации углеродной поверхности за счет, например, допирования азотом, который может активнее взаимодействовать с металлом, чем углерод.

Одним из удобных способов получения пор в ПУМ является темплатный синтез [2]. Нами в качестве темплата используются наночастицы CaO, которые формируются в результате разложения тартрата кальция при температуре выше 600°С [3]. В условиях химического осаждения из газовой фазы (CVD метод) при повышенной температуре на наночастицах СаО происходит разложение углеводорода с формированием графеновых слоев. Эффективность этого процесса можно повысить, введя в состав CaO железо [4]. Железо вводилось в решетку тартрата кальция при смешивании растворов свежеприготовленного тартрата натрия, хлорида кальция и ацетата железа (II).

В настоящей работе проведено исследование влияния температуры CVD синтеза на структуру пористого азотсодержащего углерода, формирующегося из ацетонитрила на железосодержащих наночастицах CaO. Синтез проводился при пониженном давлении в интервале температур 650-900°С, с шагом 50°С. Полученная серия образцов азотсодержащих ПУМ исследована методами РЭМ, ПЭМ, РФЭС, CHN-анализа и измерения температурной адсорбции/десорбции N2. Обнаружено, что материалы имеют слоистую структуру, число слоёв варьируется от 4 до 10, содержат поры размером 30-40 нм и азот в количестве 6-8 %масс., как определено методом CHN-анализа. РФЭС N1s спектры выявили четыре формы азота: пиридиновый, пиррольный, графитовый и N-Ox. Показана возможность изменять удельную площадь поверхности, распределение пор по размерам и относительное содержание форм азота в ПУМ при изменении температура пиролиза ацетонитрила на СаО темплате.

Литература

1.	Sakintuna B., Yürüm Y. Templated Porous Carbons: A Review Article // Industrial & Engineering Chemistry Research. 2005. Vol. 44, № 9. P. 2893–2902.

2.	Lee J., Kim J., Hyeon T. Recent Progress in the Synthesis of Porous Carbon Materials // Advanced Materials. 2006. Vol. 18, № 16. P. 2073–2094.

3.	Shlyakhova E.V. et al. Catalytic synthesis of carbon nanotubes using Ni- and Co-doped calcium tartrates // Carbon. 2009. Vol. 47, № 7. P. 1701–1707.

4.	Shlyakhova E.V. et al. Synthesis of nitrogen-containing porous carbon using calcium oxide nanoparticles: Synthesis of nitrogen-containing porous carbon // physica status solidi (b). 2014. Vol. 251, № 12. P. 2607–2612.