Растворимость наночастиц СеО2 в растворах биологического значения

Вышегородцева М.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: volkovskayamaria1@gmail.com

На сегодняшний день диоксид церия (CeO2) является перспективным материалом, который находит широкое применение в современных высокотехнологических областях промышленности. Наиболее новой и интенсивно развивающейся областью применения СеО2 является биомедицина. Это соединение привлекает внимание исследователей в качестве неорганического антиоксиданта, способного защищать живые системы от окислительного стресса, и может оказаться полезным для лечения злокачественных опухолей. Изучение растворимости СеО2 является важным этапом для применения этого вещества в медицинских целях, поскольку необходимо иметь представление о его поведении в организме. Таким образом, целью настоящей работы является исследование растворимости СеО2 в средах биологического значения.

В данной работе нанодисперсный СеО2был синтезирован методом быстрого химического осаждения. К избытку 3 М водного раствора аммиака при перемешивании добавляли 0,1 М или 0,001 М раствор нитрата церия (III) (Ce(NO3)3). Полученные образцы были помещены в следующие водные среды: 0,9 % раствор хлорида натрия (физраствор), гидрокарбонатный буфер (pH 7, 8), фосфатные буферные растворы (pH 4,5 - 7,5), а также раствор, имитирующий межтканевую жидкость (МТЖ) [1]. Фазовый состав и структурные особенности полученных образцов были исследованы с помощью просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР) и рентгенофазового анализа (РФА) непосредственно после синтеза, а также после долговременного контакта с указанными растворами.

По данным РФА и ПЭМВР в ходе синтеза были получены кристаллические наночастицы CeO2 со средним размером кристаллитов 2 и 5 нм в зависимости от концентрации исходного раствора Ce(NO3)3. После 30 месяцев хранения наночастиц в изучаемых средах, фазовый состав и морфологические особенности первичных частиц сохраняются только в физрастворе. В гидрокарбонатных, фосфатных буферах и МТЖ образуются дополнительные церий-содержащие фазы, состав которых зависит от состава среды и значения pH.

В ходе экспериментов по изучению растворимости, для определения концентрации церия в растворе был использован метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Измерения проводили через 1, 3 и 30 месяцев от начала хранения первичных частиц в растворах, предварительно отделив твердую фазу путем длительного центрифугирования. По данным ИСП-МС равновесная концентрация церия в физрастворе и гидрокарбонатном буфере не зависит от размера кристаллитов и составляет порядка 10-8 M через 30 месяцев эксперимента. В то же время растворимость CeO2 в фосфатных буферах значительно зависит о размера частиц в исследуемом диапазоне pH: равновесная концентрация церия в растворе составляет порядка 10-6 М для наночастиц 2 нм и 10-8 М для 5 нм. Установлено, что растворимость CeO2 в МТЖ также зависит от размера частиц, что может быть связано с влиянием фосфат-ионов, входящих в состав данного раствора.

Литература

1. T. Kokubo, H. Takadama. How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity? // Biomaterials. 2006, №27. p. 2907–2915.