Влияние параметров синтеза на процессы фазообразования и свойства нанокристаллов TiO2

Злобин В.В.

Студент

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), факультет радиотехники и телекоммуникаций

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: zvv1210@yandex.ru

Наночастицы на основе оксида титана долгое время используются в различных областях промышленности. Различие в кристаллической структуре модификаций присущих TiO2 непосредственным образом влияет на его свойства, в том числе и фотокаталитическую активность [3,4]. Поэтому проблема фазообразования в системе TiO2-H2O, влияние метода и параметров синтеза на этот процесс до сих пор остаются предметом многочисленных исследований [1,2,5]. В связи с этим представляет интерес комплексное исследование процесса формирования TiO2 в условиях пространственных ограничений.

Для исследования возможности влияния гетерогенной примеси на процесс формирования TiO2 помимо TiO2nH2O, полученного осаждением из разбавленного раствора TiCl4, использовался TiO2nH2O, полученный путем осаждения в суспензии предварительно полученных наночастиц TiO2 с различной кристаллической структурой. Далее TiO2nH2O подвергался дегидратации в гидротермальных условиях. Гидротермальную обработку проводили при температуре T = 150-350°С, давлении P = 30, 70 МПа. Продолжительность изотермической выдержки составляла 0.25 ч. - 4 ч. Значение pH гидротермального раствора варьировалось от 3 до 12.

Также для получения нанокристаллов TiO2 использован метод высокотемпературного гидролиза водного раствора TiCl4.

Полученные материалы исследовали комплексом методов физико-химического анализа, включающего методы рентгеновской дифракции, ДТА, электронную микроскопию. Фотокаталитическая активность оксида титана с разной кристаллической структурой измерялась по реакции фотодеградации красителя фиолетового кристаллического.

Полученные результаты позволяют говорить о значительном влиянии присутствия гетерогенной примеси и параметров получения на процесс формирования нанокристаллов TiO2 и их фотокаталитические характеристики.

Автор выражает глубокую благодарность к.ф.-м.н. А.А. Красилину за помощь в проведении исследований фотокаталитических свойств полученных материалов.

Литература

- Д.С. Торхов, П.Е. Мескин, Ю.В. Коленько, В.А. Кецко, А.А. Бурухин, Б.Р. Чурагулов. Реакционная способность нанокристаллического TiO2, синтезированного гидротермальным методом. // Докл. АН сер. хим., 2004, Т. 394, № 6, С. 775-777.

- Almjasheva O.V. Formation and structural transformations of nanoparticles in the TiO2–H2O system // Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2016, 7 (6), P. 1031–1049

- Qu Y., Duan X. Progress, challenge and perspective of heterogeneous photocatalysts // Chem. Soc. Rev. 2013. V. 42. P. 2568−2580.

- V. K. Ivanov, V. D. Maksimov, A. S. Shaporev et al. Hydrothermal synthesis of efficient TiO2-based photocatalysts // Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2010. Vol. 55, №. 2. P. 150 – 154.

- Yu.V. Kolen’ko, V.D. Maximov, A.V. Garshev, P.E. Meskin, N.N. Oleynikov, B.R. Churagulov. Hydrothermal synthesis of nanocrystalline and mesoporous titania from aqueous complex titanyl oxalate acid solutions. // Chem. Phys. Lett., 2004, V. 388, P. 411-415.