Влияние параметров синтеза на качество CVD-графена

Губерна Е.А.¹, Рыбин М.Г.¹,², Образцова Е.Д.¹,²

Студент

¹(МФТИ, Институтский пер., 9, Долгопрудный, Московская обл., Россия)

²( ИОФ РАН, ул. Вавилова, д. 38, к. 5, Москва, Россия)

E-mail: gubik123@gmail.com

Проведены эксперименты по синтезу методом химического газофазного осаждения (CVD) графена на медной фольге в камере с холодными стенками, и выявлена повторяемая зависимость качества пленки от параметров синтеза. Критериями оценки качества являются: поверхностное сопротивление, однородность пленки, КРС-спектр и размер зерна. Наиболее важными параметрами при синтезе CVD-графена являются: температура, концентрация прекурсора и время синтеза. Выявлены параметры синтеза, при которых происходит образование моно-зерен графена, срастание их в единую пленку и образование второго слоя. Подобраны параметры, позволяющие проводить полный цикл синтеза за 7 минут, получая при этом монослой графена высокого качества.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-32-60203 мол_а_дк

[1] High Quality Monolayer Graphene Synthesized by Resistive Heating Cold Wall Chemical Vapor Deposition Advanced Materials, 2015, 11-12

[2] Chemical Vapor Deposition of Graphene Single Crystals Acc. Chem. Res. 2014, 47, 1327−1337

[3] Rapid CVD growth of millimetre-sized single crystal graphene using a cold-wall reactor 2D Mater. 2 (2015) 014006