Определение срока службы графитовой кладки в реакторах нового поколения

Булах О.И.

Аспирант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Инженерная школа ядерных технологий, Томск, Россия

E-mail: oik4@tpu.ru

С 1954 года накоплен значительный опыт эксплуатации уран-графитовых реакторов с водяным теплоносителем. К особенностям реакторов типа РБМК относятся канальная конструкция и применение графита в качестве замедлителя. Выбор замедлителя обусловлен не только нейтронно-физическими характеристиками графита, но и рядом технико-экономических показателей. Во времена СССР предполагалось бурное развитие в строительстве реакторов РБМК, однако после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году  планы по сооружению энергоблоков были свернуты.

В настоящий момент перспективным представляется реализация инновационных проектов в России по строительству высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР). ВТГР - реактор 4-го поколения, промышленное внедрение которого ожидается уже в ближайшем будущем [1]. ВТГР удовлетворяют требованиям развивающейся атомной индустрии, а международное агентство по атомной энергии квалифицировало этот тип реактора как абсолютно безопасный. Для реакторов типа РБМК и ВТГР характерно использование графита в качестве замедлителя и отражателя.

В процессе эксплуатации АЭС происходит облучение графита потоком повреждающих нейтронов, что приводит к деформации кристаллической структуры и  возникновению дефектов [2]. В результате значительно изменяются физические, теплофизические и прочностные свойства графита.

Таким образом, актуальной задачей в области обеспечения радиационной безопасности является корректное определение срока службы графитовой кладки в реакторах нового поколения. Решение поставленной задачи базируется на накопленном  многолетнем опыте эксплуатации графита в промышленных и энергетических уран-графитовых реакторах.

***

В ходе работы реализован итерационный метод в рамках многогруппового расчета с учетом изменения нуклидного состава в процессе кампании, которая составила 4 года, что соответствует выгоранию 150 МВт∙сут/кг. Определен максимальный запас реактивности в холодном разотравленом состоянии реактора 12,5 %. Полученные значения удовлетворительно согласуются с проектными данными [3].  Для оценки влияния радиального и азимутального коэффициентов неравномерности энерговыделения разработана расчетная методика для определения аксиального и радиального распределений температур облучения графита при работе реактора на номинальном уровне мощности. Оценено влияние неравномерности энерговыделения на выработанный ресурс графита, после чего разработана методика перестановки графитовых блоков реактора ГТ-МГР, использование которой приводит к выравниванию неравномерности выгорания топлива, а также увеличению ресурса графитовых блоков реактора.

Литература

- Бойко В.И., Демянюк Д.Г., Кошелев Ф.П. и др. Перспективные ядерные топливные циклы и реакторы нового поколения: Учебное пособие – Томск: ТПУ, 2005 г. – C.490.

- Мочалов А.М., Наймушин А.Г., Нестеров В.Н., Пугачев Д.К. Определение скорости накопления запасенной энергии Вигнера в графитовом замедлителе // Известия вузов. Ядерная энергетика. – 2015. – №4 – С.101–111.

- Основные положения концептуального проекта и компоненты установки ГТ-МГР. “Дженерал Атомикс” – А 21351, июнь, 1993. – С.112.