Электрооптическое исследование коагуляции нанодисперсной системы с частицами графита в водных электролитах   и

Везо О.С.

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, Россия

E–mail: o.vezo@spbu.ru

Исследования устойчивости и кинетики коагуляции жидких нанодисперсных систем является актуальной научной задачей, решение которой может быть использовано при получении новых композитных материалов, а также позволяет более детально понимать процессы наноструктурирования, протекающие в живой и неживой природе. Образование агрегатов из частиц в дисперсных системах приводит к изменениям оптических свойств систем. В частности, меняются константа мутности, индикатриса светорассеяния, показатель преломления, что позволяет определять порог коагуляции. Также меняются и электрооптические свойства коагулирующих систем. Электрооптические методы позволяют более детально изучать кинетику коагуляции систем и особенности образования агрегатов из входящих в них частиц. Релаксационные зависимости электрооптических эффектов можно использовать для определения функций распределения частиц и агрегатов из них по размерам, а также изменение этих функций в процессе коагуляции [2]. Измерение релаксационных зависимостей занимает крайне малое время (менее 1 мин.), что позволяет изучать быстро меняющиеся системы.

В системах, содержащих несферические частицы и агрегаты размером менее 20-30 нм, наблюдается электрическое двойное лучепреломление (ЭДЛ), для описания которого можно использовать теорию эффекта Керра в растворах жестких макромолекул [1]. При укрупнении частиц, а также при образовании агрегатов из них, инкремент показателя преломления системы падает, что осложняет определение величины ЭДЛ. Однако в таких системах возрастает интенсивность рассеянного системой света, что облегчает изучение электрооптических эффектов, обусловленных светорассеянием. В водных дисперсных системах, содержащих наноразмерные частицы графита, в электрическом поле ярко выражен консервативных дихроизм, эффект связанный с появлением зависимости константы экстинкции системы от поляризации падающего на неё света.

Целью данной работы являлось изучение кинетики коагуляции дисперсных систем, содержащих частицы графита, в водных электролитах  и , существенно влияющих на скорость образования агрегатов из частиц. Объемная доля частиц в исследованных системах составляла 1.10-6, а концентрация электролитов варьировалась в пределах от 1.10-7 до 1.10-3 моль/л. Зависимости ζ-потенциала частиц от концентрации электролитов характеризовали плотность поверхностного заряда частиц, обусловленного адсорбированными на них ионами, и были использованы при изучении его влияния на скорость образования парных агрегатов из частиц графита. В области изоэлектрической точки (ζ=0) скорость коагуляции максимально высокая для большинства коллоидов и суспензий, в силу того, что электростатическое отталкивание между частицами отсутствует.

Было установлено, что дисперсные системы графита устойчивы в широкой области концентраций электролитов, а потеря устойчивости систем происходит лишь в области значений . Скорость образования парных агрегатов из частиц в изоэлектрической точке хорошо согласуется с теорией быстрой коагуляции Смолуховского.

Проведенные исследования показали, что изменение электрооптических свойств, в частности кривых релаксации электрооптического эффекта, позволяет надежно исследовать кинетику коагуляции дисперсных систем, содержащих коллоидные частицы.

Литература

- Цветков В.Н. Жесткоцепные полимерные макромолекулы. Л.: «Наука» 1986. 380 с.

- Klemeshev S.A., Petrov M.P., Trusov A.A., Voitylov A.V. Electrooptical effects in colloid systems subjected to short pulses of strong electric field // Journal of Physics: Condensed Matter. 2010. V. 22, № 49. P. 494106_1-10.