Исследование трансляционной подвижности ионов лития в комплексе EAN + LiNO3 методом ЯМР

Ахмадиева Р.Р., Салихова Л.З.

Студент 4 курс бакалавриата

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,

Институт физики, Казань, Россия

E-mail: renata.ahma@bk.ru

Ионные жидкости, к которым относятся расплавы органических солей [1], остаются привлекательными для многих областей науки и техники. Понимание их структурно-динамических свойств имеет решающее значение для рационального применения их в качестве органических электролитов, в разработке композиционных материалов и др. [2].

В последнее время активно изучаются растворы ионных жидкостей с неорганическими солями, поскольку содержание солей  оказывает влияние на множество свойств ионных жидкостей. В частности, согласно работе [3], предполагается, что добавление соли может привести к увеличению ионной проводимости. В связи с этим значительный интерес представляет вопрос о том, в какой степени соль может оказать влияние на трансляционную подвижность самих молекулярных компонент системы.

В настоящей работе представлены результаты исследования трансляционной подвижности молекул соли нитрата лития (LiNO3) и этил аммоний нитрата (EAN) методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля на ядрах лития и водорода соответственно. Концентрация соли в исследуемых образцах варьировалась в диапазоне от 0 до 15% (вес).

Обнаружено, что коэффициент самодиффузии молекул этил аммоний нитрата монотонно уменьшается с увеличением концентрации соли в системе. В то же время зависимость коэффициента самодиффузии ионов лития от  концентрации соли проходит через минимум вблизи значения концентрации соли 10%. При этом значения коэффициентов самодиффузии ионов лития и молекул этил аммоний нитрата для данной концентрации в пределах погрешности измерений совпадают. По нашему мнению, данные результаты нетривиальны и свидетельствуют о сложной структуре ионных жидкостей.

Исследования проведены на оборудовании ЦКП ФХИ КФУ – ЯМР – спектрометре AVANCE III 400 WB фирмы Bruker, снабженным блоком импульсного градиента магнитного поля с максимальной величиной градиента 28 Тл/м.

Литература

- Plechkova N. V., Seddon K. R. Applications of ionic liquids in the chemical industry //Chemical Society Reviews. – 2008. – V. 37, № 1. – P. 123-150.

- Weingaertner H. NMR studies of ionic liquids: Structure and dynamics //Current opinion in colloid & interface science. – 2013. – V.18, № 3. – P. 183-189.

- Pereiro Anna B. Inorganic salts in purely liquid media: the development of high iconicity ionic liquids (HIILs) //Chem. Commun. – 2012. – V.48, № 30. – P. 3656 – 3658.