Комплексы на основе натриевой соли сополимера стиролсульфоновой и малеиновой кислот и полидиаллилдиметиламмоний хлорида

Бодаев В.О. Пышкина О.А. Шепелева А.С.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

экономический факультет, Москва, Россия

E–mail: bodaev.v@yandex.ru

Наночастицы серебра в настоящее время широко используют в качестве компонентов новых материалов и биомедицинских областях. Поэтому получение стабильных наночастиц с контролируемыми размерами, формой представляют особый интерес. В настоящей работе исследованы интерполиэлектролитные комплексы (ИПЭК) на основе натриевой соли сополимера стиролсульфоновой и малеиновой кислот (П(ССNa-co-MNa)) и полидиаллилдиметиламмоний хлорида (ПДАДМАХ) и получены наночастицы серебра на их основе

Исследовано ионизационное равновесие П(ССNa-co-MNa) в смешанном растворителе вода-ацетон с помощью потенциометрического титрования. Методом турбидиметрческого титрования изучено комплексообразование между 
П(ССNa-co-MNa) и ПДАДМАХ при различных pH. Показано, что pH оказывает значительное влияние на состав образующихся комплексов. При рН 1 и 7 при любых соотношениях Z=C(П(ССNa-co-MNa))/C(ПДАДМАХ) образуются только стехиометричные водонерастворимые комплексы, а при рН=9 вплоть до Z=0,75 образуются водорастворимые нестехиометричные комплексы, а при Z>0,75 стехиометричные нерастворимые в воде комплексы.

Методом электронной спектроскопии показано образование наночастиц и нанокластеров серебра как в растворах П(СС-co-M), так и комплексов [П(СС-co-M)]–[ПДАДМАХ] и исследовано влияние pH раствора на их размеры, форму и стабильность.