Полилактидные мицеллы для доставки гидрофобного антибиотика

Пигарева В. А.

Студентка, 2 курс магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,

Москва, Россия

E–mail: vla_dislava@mail.ru

Для инкапсулирования и доставки гидрофобных соединений широко применяются мицеллы. Благодаря своей биосовместимости, мицеллы на основе полилактида представляют интерес для использования в качестве носителя для биологически активных веществ.

В данной работе мицеллы из блок-сополимера лактида и этиленоксида с массами блоков по 2000 были получены методом ультразвукового диспергирования пленки полимера в бидистиллированной воде. Комбинацией методов динамического и статического светорассеяния были определены их молекулярные массы и гидродинамические диаметры.

В нейтральных средах полимеры гидроксикарбоновых кислот могут быть достаточно устойчивыми, однако в активных средах разрушаются, например, в следствие щелочного/кислотного или ферментативного гидролиза. Агрегативную устойчивость мицелл в буферных растворах в широком диапазоне рН исследовали по изменению размера частиц. Были приготовлены растворы мицелл в буферах с различным рН и в течение несколько дней регистрировали изменение диаметра частиц.  В ходе было установлено, что в целом мицеллы проявляют достаточную стабильность во всем диапазоне рН.

Для исследования возможности применения полученных мицелл для доставки лекарств был использован нерастворимый в воде противоопухолевый препарат - Паклитаксел (Птк). Поскольку полиэфирный блок является гидрофобным, следовало ожидать включения лекарства в ядра мицелл. Были приготовлены мицеллы с содержанием 5 вес.% и 10 вес.% и установлены их гидродинамические диаметры.

Для изучения стойкости полученных мицелл к ферментативному гидролизу, к пустым и нагруженным мицеллам, содержащим 5 и 10% Птк, был добавлен фермент Протеиназа К. По прошествии суток с момента добавления фермента перестал регистрироваться индивидуальный размер мицелл, что является следствием ферментативного воздействия.

Цитотоксичность полилактидных мицелл несущих лекарство изучали при помощи МТТ-теста на клетках карциномы молочной железы MCF7. Было обнаружено, что инкапсулированный антибиотик не теряет своей противоопухолевой активности после включения в мицеллы.

Благодарность

Выражаем благодарность Гроздовой И.Д. за проведение клеточных экспериментов.