Исследование физико-химических свойств Pd-Rh/γ-Al2O3 трехмаршрутных катализаторов оптическими методами и их взаимосвязи с каталитической активностью

Ташланов М.Ю.,1,2 Стояновский В.О.,2 Ведягин А.А.2

Студент, 5 курс специалитета

1Новосибирский государственный университет,

факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

2Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,

Новосибирск, Россия

E–mail: tashlanov@catalysis.ru

Загрязнение окружающей среды автомобильными выхлопами остается актуальной проблемой на протяжении десятилетий. Для нейтрализации вредных веществ (CO, углеводороды, NOx), выделяющихся при работе автомобильного двигателя, сейчас используются трехмаршрутные катализаторы (ТМК). В состав ТМК в качестве активного компонента входят благородные металлы (Pt, Pd, Rh) или их сплавы, нанесенные на оксидные композиции (Al2O3, CeO2, ZrO2 или смешанные системы). Эффективность биметаллических систем (например, Pd–Rh) перед монометаллическими в процессах нейтрализации выхлопных газов была показана в предыдущих работах [1-2] и обусловлена наличием синергетического эффекта между металлами.

Для получения биметаллических (Pd – Rh) и монометаллических (Pd, Rh) образцов ТМК был использован метод пропитки носителя (модифицированный оксид алюминия γ-Al2O3 производства компании Sasol, Германия) по влагоемкости с использованием двойных комплексных солей (ДКС) с неорганическими и органическими лигандами. Дополнительно была синтезирована контрольная серия образцов с использованием нитратов металлов. Полученные системы были испытаны в модельной реакции окисления СО в режиме форсированного термического старения (ФТС), а также охарактеризованы физико-химическими методами: сканирующей электронной микроскопией (СЭМ), в тестовой реакции гидрогенолиза этана, а также с помощью оптических методов анализа – лазер-индуцированной люминесценции и электронной спектроскопии диффузного отражения (ЭСДО).

Целью данной работы была оценка термической стабильности и активности в реакциях нейтрализации биметаллических Pd–Rh систем, приготовленных с использованием различных предшественников, с помощью каталитических и оптических методов исследования.

В ходе работы было установлено, что активность трехмаршрутных катализаторов коррелирует с дисперсностью биметаллических наночастиц, а также силой взаимодействия «металл-носитель» и «металл-металл». Использование метода ЭСДО позволило оценить состояние нанесенного палладия, а метода люминесценции – количество ионов родия, ушедших в объем носителя.

Благодарность. Данная работа была поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований, грант 19-03-00660.

Литература

1. A.A. Vedyagin, M.S. Gavrilov, A.M. Volodin, V.O. Stoyanovskii, E.M. Slavinskaya, I.V. Mishakov, Y.V. Shubin, Catalytic Purification of Exhaust Gases Over Pd–Rh Alloy Catalysts // Topics in Catalysis. 2013, №56. p. 1008-1014.

2. A.A. Vedyagin, A.M. Volodin, V.O. Stoyanovskii, R.M. Kenzhin, E.M. Slavinskaya, I.V. Mishakov, P.E. Plyusnin, Y.V. Shubin, Stabilization of active sites in alloyed Pd–Rh catalysts on γ-Al2O3 support // Catalysis Today. 2014, №283. p. 80-86.