Окислительная конверсия метана в водородсодержащий газ в каталитической системе с раздельной подачей сырья и окислителя

Подопригора Е.В.1, Герзелиев И.М.1, Пименов А.А.2

Младший научный сотрудник

1Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

2Самарский государственный технический университет

E–mail: podoprigora@ips.ac.ru

Основными промышленными способами получения синтез-газа являются высокоэндотермические, энергозатратные процессы паровой и углекислотной конверсии метана. Перспективный способ получения синтез-газа - парциальное каталитическое окисление, при котором реакция протекает с выделением тепла. Однако с точки зрения практического применения этот метод не лишен недостатков, так как вызывает ряд технологических вопросов, связанных с взрывоопасностью смеси метан-кислород и необходимостью выделения кислорода из воздуха, либо получением забалластированного азотом продукта. В ИНХС РАН предложены новые принципы технологии окислительной конверсии метана с циркулирующим в реакционной системе микросферическим катализатором с раздельной подачей сырья и окислителя [1].

В настоящей работе изучено влияние содержания активных металлов (оксиды никеля и кобальта, нанесенные методом пропитки по влагопоглощению из водных растворов азотнокислых солей на микросферические (50 - 160 мкм) носители – оксид алюминия и алюмосиликатный γ-Al2O3 и AlSiOx), на основные показатели реакции окислительной конверсии метана. Физико-химические свойства образцов катализаторов определяли методами термопрограммируемого восстановления водородом (ТПВ), рентгенофлуоресцентного и рентгенофазового (РФА) анализов. Опыты проводили на лабораторной импульсной установке окислительной конверсии метана с раздельной подачей сырья и окислителя с чередующимися циклами обработки катализатора (три цикла) при следующих условиях: температура 850°С, соотношение катализатор/CH4 =80; время контакта сырья с катализатором – 3 сек. Проведенные эксперименты показали следующие результаты. На образце состава 10% (NiO+Co3O4)/γ-Al2O3 образующаяся метановодородная смесь содержит 36-56% об. метана и 43-63% об. водорода. Аналогичный результат показал образец состава 14% NiO+Co3O4/AlSiOx. Образующаяся метановодородная смесь состоит из 64-66% об. водорода, остальные около 35% об. занимает метан. Образец состава 28%NiO+Co3O4/γ-Al2O3, проявил наибольшую активность по степени конверсии метана в сравнении с остальными испытанными катализаторами. Образующийся метановодородный газ в своем составе содержит до 88% об. Н2, а количество СН4 не превышает 28% об. Увеличение содержания активных металлов нанесенных на γ-Al2O3 свыше 50%, приводит к резкому снижению степени превращения метана, полученная метановодородная смесь более чем на 90% состоит из СН4.  Исходя из анализа спектров РФА и ТПВ, можно заключить, что причиной наблюдаемого эффекта является пересыщение поверхности носителя модифицирующими оксидами металла с образованием агломератов с меньшей активностью фазы.

Литература

1. И. М. Герзелиев, Н. Я. Усачев, А. Ю. Попов, С. Н. Хаджиев. Парциальное окисление низших алканов активным решеточным кислородом оксиднометаллических систем: 1. Экспериментальные методы и установки // Нефтехимия, 2011, том 51, № 6, с. 420–426.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии № 05.607.21.0311. Уникальный идентификатор проекта - RFMEFI60719X0311).