Синтез и исследование гидридов и дейтеридов 
на основе высокоэнтропийных сплавов 
(ZrTi)0.5(VCrFe(Ni0.9Cu0.1))0.5, (ZrTi)0.5(VMoFeNi)0.5,
(TiZr)0.5(VTaFeNi)0.5, (TiZr)0.5(VFeNi(W0.04Cr0.96))0.5.

Cобко М.А.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: sobkomaria11@gmail.com

Высокоэнтропийные сплавы обладают уникальными свойствами, поэтому представляют интерес для исследования [1, 2]. Также известно, что соединения со структурой фаз Лавеса обратимо поглощают значительное количество водорода, и поэтому могут быть использованы как материалы для хранения водорода [3, 4, 5]. В настоящей работе проводили синтез гидридных фаз на основе высокоэнтропийных соединений с гексагональной структурой фаз Лавеса С14: (ZrTi)0.5(VCrFe(Ni0.9Cu0.1))0.5, (ZrTi)0.5(VMoFeNi)0.5, (TiZr)0.5(VTaFeNi)0.5, (TiZr)0.5(VFeNi(W0.04Cr0.96))0.5.

Структура исходных соединений и синтезированных гидридов исследовалась методами рентгеноструктурного анализа и нейтронной дифракции. По данным рентгенофазового анализа установлено, что образующиеся гидридные фазы являются кристаллическими и частично аморфизированными. При исследовании структуры дейтеридных фаз методом нейтронографии было установлено, что атомы дейтерия в кристаллической решетке заполняют преимущественно позиции 24l и 12k2. По литературным данным известно, что такие позиции характерны для гидридных фаз с гексагональной структурой фаз Лавеса [6].

В работе проводилось исследование водород-сорбционных характеристик исследуемых сплавов методом измерения изотерм «давление-состав». Обнаружено, что легирование сплавов различными металлами существенно влияет на обратимую водород-сорбционную емкость гидридных фаз.

Литература

1. Miracle D.B., Senkov O.N. A critical review of high entropy alloys and related concepts // Acta Materialia, 2017, v. 122, p.  448-511.

2. Z.Q. Xu, Z.L. Ma, M. Wang, Y.W. Chen Y.D. Tan, X.W. Cheng. Design of novel low-density refractory high entropy alloys for high-temperature applications// Materials Science and Engineering: A, 2019, v.755, 7, p. 925-931

### 3. Вербецкий В.Н., Митрохин С.В. Свойства металлогидридов и перспективы их использования// Материаловедение, издательство Наука и технологии (М.), 2009 №  №1, с. 48-60.

### 4. Sandrock G. A panoramic overview of hydrogen storage alloys from a gas reaction point of view// J. Alloys Compd. 1999. v. 293–295, p. 877-888.

### 5. Семененко К.Н., Бурнашева В.В. Синтез и фазовые превращения соединений водорода с металлами // Вестн. Моск. Ун-та. Химия,1977, т.18, №5. Сер.2, с.618-632.

### 6. Souberoux J.L., D.Fruchart D, Biris A.S. Structural studies of Laves phases ZrVCo(V1-xCrx) with 0<x<1 and their hydrides // J.Alloys Сompd. 1999.v. 293-295.p. 88-92.