Синтез, оптические и электрохимические свойства циклометаллированных комплексов иридия (III) с 2-арилбензимидазолами и пиридинкарбоновыми кислотами

Миронов И.М., Киселёв Ю.М., Долженко В.Д., Лаврова М.А.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: mironow.b2011@yandex.ru

Циклометаллированные комплексы (ЦМК) иридия (III) широко применяются в органических светоизлучающих диодах [1], а также находят применение в солнечных элементах Гретцеля [2]. Ранее показано, что комплексы иридия (III)
с 2-арилбензимидазолами и 2,2’-бипиридином имеют высокие окислительно-восстановительные потенциалы (ОВП) (~ 1,5 В) [3], а аналогичные комплексы с дибензоилметаном – ОВП ~ 0.9 В [4], к тому же комплексы с β-дикетонами легко гидролизуются. Поэтому целью настоящей работы стало получение комплексов иридия (III) c 2-арилбензимидазолами и пиридинкарбоновыми кислотами.

В рамках данной работы получена серия циклометаллированных комплексов (ЦМК) иридия (III) с различными 2-арилбензимидазолами (рис. 1). Оптимизирована методика синтеза разнолигандных ЦМК с замещенными 2-пиридинкарбоновыми кислотами.

Рис. 1. Схема синтеза.

Состав комплексов подтверждён методами ЯМР, MALDI-ToF. Исследованы оптические свойства комплексов методами электронной спектроскопии поглощения и люминесцентной спектроскопии. Методом ЦВА определены ОВП комплексов и степень обратимости окисления. На основании полученных данных выполнена оценка применимости синтезированных соединений в качестве красителей для солнечных элементов Гретцеля. Показано, что все комплексы удовлетворяют формальным требованиям, предъявляемым к красителям. Сопоставление с полученными ранее данными позволило выделить влияние дополнительных N^O лигандов на оптические и электрохимические свойства комплексов. Показано, что в ряду соединений с одним и тем же 2-арилбензимидазолом замена β-дикетона на пиридинкарбоновую кислоту приводит к повышению ОВП.

Литература

1. Yersin, H. Highly Efficient OLEDs with Phosphorescent Materials. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 2008.

2. Baranoff E., Yum J.-H., Graetzel M., Nazeeruddin Md.K. // Journal of Organometallic Chemistry. 2009, №694. p. 2661–2670.

3. Bezzubov S.I., Doljenko V.D., Troyanov S.I., Kiselev Y.M. // Inorganica Chimica Acta. 2014, V. 415. p. 22-30.

4. Билялова А.А., Татарин С.В., Калле П., Смирнов Д.Е., Жаринова И.С., Киселев Ю.М., Долженко В.Д., Беззубов С.И. // Журнал неорганической химии. 2019, т. 64, №2,
с. 172-180.