Синтез и кристаллическая структура нового металл-органического каркаса на основе церия (III)

Топоров В.О.,1 Гребенюк Д.И.,1 Цымбаренко Д.М.1

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: v.o.toporov2000@mail.ru

Трехмерные координационные полимеры, также именуемые металл-органическими каркасами (MOF, Metal-Organic Frameworks), уже много лет привлекают внимание ученых благодаря практически бесконечным возможностям контролируемого варьирования состава и строения, а следовательно и свойств получаемых функциональных материалов. Правильно подобрав вторичные структурные блоки: металлический центр и лиганд-линкер, можно получать соединения с заданными магнитными, оптическими и люминесцентными свойствами и обладающие определенными размерами и геометрией пор. Кроме того, наличие у церия двух стабильных степеней окисления обеспечивает каталитические свойства церий-содержащих металл-органических каркасов.

Объектом данного исследования стал новый MOF [(CH3)2NH2]+[Ce(bdc)2(DMF)]−(H2O), полученный в виде единичных монокристллов в сольвотермальном синтезе из Ce6O8(piv)8(deta)4 и терефталевой кислоты (bdc2- = терефталат, DMF = диметилформамид, piv- = пивалат, deta = диэтилентриамин). Рентгенофазовый анализ порошка основного продукта синтеза показал, что он содержит две фазы: наночастицы CeO2 и ранее описанный MOF Ce5(bdc)7.5(DMF)4 [1].

Был выполнен рентгеноструктурный анализ монокристаллов нового каркаса с использованием синхротронного излучения. В структуре все атомы Ce(+3) кристаллографически эквивалентны, их координационное число равно 9, а координационный полиэдр представляет собой трехшапочную тригональную призму. Структурным блоком каркаса является биядерный фрагмент [Ce2(bdc)4(DMF)2]2−. Атомы церия в биядерном фрагменте соединены двумя мостиковыми и двумя хелатно-мостиковыми терефталатными лигандами, которые, являясь линкерами, координированы металлом из соседнего биядерного фрагмента как хелатно-мостиковые и мостиковые лиганды, соответственно. Каждый атом церия дополнительно координирует один хелатирующий и один терминальный терефталат-анион, которые аналогичным способом координированы соседним фрагментом. Координационную сферу атома металла дополняет одна молекула диметилформамида. Каркас [Ce(bdc)2(DMF)]− имеет суммарный отрицательный заряд, который компенсируют находящиеся в пустотах катионы диметиламмония.

Получить однофазный [(CH3)2NH2]+[Ce(bdc)2(DMF)]−(H2O) удалось модификацией методики сольвотермального синтеза за счет добавления в качестве дополнительного источника церия гидроксопивалата церия (III).

Для [(CH3)2NH2]+[Ce(bdc)2(DMF)]−(H2O) была рассчитана рентгеновская пористость, практически совпадающая с таковой для Ce5(bdc)7.5(DMF)4 (29% свободного объема). Дальнейшая работа будет посвящена исследованию адсорбционных и каталитических свойств нового каркаса.

Литература

1. Loïc D’Arras, Capucine Sassoye, Laurence Rozes, Clément Sanchez, Jérôme Marrot, Samuel Marre and Cyril Aymonier. Fast and continuous processing of a new sub-micronic lanthanide-based metal–organic framework // New J. Chem., 2014, 38, 1477 – 1483.

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 19-73-00277).