Синтез и исследование гексамолибдохромата(III) и гексамолибдокобальтата(III) пиридин-3-карбоновой кислоты

Нгуен Ван Банг1, Г. З. Казиев1, А. Ф. Степнова1, В. Н. Хрусталев2,3, М. А. Шляхова1, Сауль Ольгин Киньонес4

Аспирант 4 года обучения.

1Московский педагогический государственный университет,

Институт биологии и химии, кафедра общей химии, Москва, Россия

2 Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

3 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

4Universidad Autonoma Metropolitana Azcapotzalco, Mexico

Е-mail: tvph.novo.kinhbac@gmail.com

Современные тенденции развития химии гетерополисоединений (ГПС) связаны с созданием органо-неорганических композитных наноматериалов [1, 2]. Были впервые синтезированы и исследованы методами РСА, ТГА, ИК – и ЯМР – спектроскопии новые органо-неорганические комплексные соединения гексамолибдохромата(III) и гексамолибдокобальтата(III) пиридин-3-карбоновой кислоты состава: (H3O)3[CrMo6(OH)6O18].(C6H5NO2)2.5H2O (1) и (H3O)3[CoMo6(OH)6O18].(C6H5NO2)2.5H2O (2). Показано, что синтезированные соединения 1 и 2 состоят из ГПА [ЭMo6(ОН)6O18]3- (Э-Со(III), Cr(III)), относящегося к структуре типа Перлоффа, трех катионов оксония Н3О+, двух молекул никотиновой кислоты и пяти молекул кристаллизационной воды (рис. 1, 2) [3]. Центральный атом Э в гетерополианионе имеет координационное число равное 6, находится в центре почти правильного октаэдра, в вершинах которого расположены ОН-группы. При данном способе координации для атома Э характерна степень окисления +3, что и реализуется в синтезированном соединении.

Комплексы кристаллизуются в триклинной сингонии в пространственной группе P-1. Параметры элементарной ячейки соединения 1: a = 9.1640(8) Å, b = 10.6441(11) Å, с = 10.8241(12) Å, α = 95.968(10)о, β = 109.864(12)°, γ = 105.059(11)°, V = 937.2(2) Å3, ρвыч = 2.500 мг/м3, Z = 1; соединения 2: a = 9.2303(19) Å, b = 10.700(2) Å, с = 10.850(2) Å, α = 95.95(3)о, β = 110.01(3)°, γ = 105.11(3)°, V = 949.9(4) Å3, ρвыч = 2.479 мг/м3, Z = 1.

Литература

1. Бакеева И.В., Морозова И.В. Современные нанокомпозитные материалы – органо-неорганические гибридные гели. Учебное пособие. М., МИТХТ им. М.В. Ломоносова, 2006.

2. Wu Q., Wu W., Wu Y., Li W., Qiao Y., Wang Y., Wang B.. Controllable synthesis, crystal structure and magnetic properties of Monomer-Dimer Cocrystallized MnIII Salen-type composite material // J. Mol. Struct.. 2018, V. 1157. p. 616-620.

3. Sheldrick, G.M.. Crystal structure refinement with SHELXL // Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun.. 2015, V. 71. p. 3–8.

# Text boxes

Рисунок 2. Структура гексамолибдокобальтата пиридин-3-карбоновой кислоты.

Рисунок 1. Структура гексамолибдохромата пиридин-3-карбоновой кислоты.