Отработка технологии получения безводного хлорида лития

Аюпова Д.С., Ивашкевич Н.А., Волкова Т.С., Рудских В.В.

Лаборант химико-технологических исследований

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск Челябинская область

e-mail:cpl@po-mayak.ru

В настоящее время соединения лития, находят широкое применение в различных отраслях науки и техники: изготовление химических источников тока, промышленность и др. Высоким спросом среди соединений лития пользуется хлорид лития, обладающий свойством обратимо поглощать пары воды при изменении температуры и влажности окружающего воздуха. В результате получение безводного хлорида лития представляет собой непростую технологическую задачу. Цель настоящей работы заключалась в исследовании процесса удаления воды из раствора LiCl для получения безводного продукта.

Водный раствор LiCl получали путем растворения навески Li2CO3 «х.ч.» в 11 М HCl. Полученный раствор упаривали на электрической плитке. Условия проведения экспериментов и фазовый состав полученных продуктов (по данным рентгенофазового анализа) приведены в таблице 1.

Таблица 1. Условия проведения экспериментов и фазовый состав продуктов

| Номер опыта | Условия проведения эксперимента | Условия сушки | Пробоотбор | Массовая доля фаз, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, °С | Время, ч |  | LiCl | LiCl · H2O |
| 1 | выделение и сушка кристаллов LiCl из его насыщенного раствора | 110 | 19,5 | +2) | 85,8 | 14,2 |
| 21) | упаривание раствора LiCl до полного визуального удаления водной фазы | 110 | 39 |  | 82,3 | 17,7 |
|  |  | 150 | 32 |  | 92,8 | 7,2 |
|  |  | 200 | 8 |  | 89,3 | 10,7 |
|  |  | 250 | 16 |  |  |  |
|  |  | 250 | 4 | +3) | 98,1 | 1,9 |
|  |  |  |  | –4) | 100 | 0 |
| 1) Последовательная сушка образца в указанных условиях. 2) После остывания образца в эксикаторе, заполненного силикагелем. 3) Без остывания образец помещался в пластиковую пробирку. 4) Сушка непосредственно в дифрактометрической кювете. |

Выявлено, что отделение кристаллов от маточного раствора (опыт № 1) методом фильтрования в лабораторных условиях не представляется возможным, поскольку концентрированный раствор LiCl при охлаждении мгновенно кристаллизуется.

Повышение температуры сушки хлорида лития до 250 ºС (опыт № 2) способствует снижению доли фазы LiCl · H2O в продукте, однако получение безводного образца затруднено вследствие поглощения влаги из атмосферного воздуха. Монофазный продукт LiCl получен только в случае полного исключения контакта образца с воздухом при отсутствии стадии пробоотбора.

В ходе работы установлено, что температура удаления кристаллизационной воды и получения безводного целевого продукта не превышает 200 °С, так же при получении безводного хлорида лития необходимо учитывать его способность активно поглощать влагу из окружающей среды.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-33-20113 мол_а_вед.