Стабилизация нитрата графита при образовании его соединений соинтеркалирования

Осколкова О.Н., Ракша Е.В.

Младший научный сотрудник отдела супрамолекулярной химии

Государственное учреждение «Институт физико-органической химии

и углехимии им. Л.М. Литвиненко», Донецк, Украина

E–mail: gares@list.ru

Синтезирован ряд новых тройных соединений интеркалирования графита (ССНГ) путём внедрения в нитрат графита органических соединений: 1 – этилформиата, 2 –
N,N-диметилацетамида, 3 – диметилового эфира диэтиленгликоля, 4 – ацетона, 5 – ацетонитрила, 6 – этилацетата, 7 – 1,4-диоксана, 8 – муравьиной кислоты, 9 – уксусной кислоты. Выбор соединений-соинтеркалантов основан на систематических исследованиях процесса синтеза и изучения свойств бинарных ССНГ, проведенных нами ранее [1]. Установлено, что обработка ультразвуком полученных ССНГ в жидких средах позволяет получить углеродные наночастицы различной морфологии [2].

Методом рентгенофазового анализа (РФА) установлено, что полученные ССНГ представляют собой смесь соединений IV (α-фаза) и II (β-фаза) стадий интеркалирования. На основе дифрактограмм нитрата графита и ССНГ определены величины периода идентичности (IC) и высоты заполненного интеркалантом слоя (di). Установлено, что при хранении полученных ССНГ на воздухе в течение 20 суток происходит их структурная реорганизация, в частности, наблюдается переход соединений IV стадии интеркалирования α-фазы в более стабильную β-фазу.

Изучена способность полученных соединений к терморасширению. Значения коэффициентов вспучивания (KV) тройных ССНГ, как правило, превышают значения KV для соответствующих бинарных интеркалатов. Этот факт в некоторой степени указывает на увеличение мольного содержания интеркалантов в межслоевом пространстве для синтезированных тройных ССНГ. Для изученных бинарных и тройных ССНГ наблюдается линейная зависимость KV от высоты заполненного интеркалантом слоя, определенной для соединений IV стадии интеркалирования (рис. 1).

Рисунок 1. Зависимость коэффициента вспучивания бинарных ССНГ (а) и тройных ССНГ (б) от высоты заполненного интеркалантом слоя IV стадии (α-фаза).

Литература

1. Savoskin M.V., Yaroshenko A.P., Whyman G.E., Mysyk R.D. New graphite nitrate derived intercalation compounds of higher thermal stability // J. Phys. Chem. Solids. 2006, №67. p. 1127–1131.

2. Raksha E.V., Berestneva Yu.V., Padun O.M., Vdovichenko A.N., Savoskin M.V., Zaikov G.E. Carbon nanoparticles based on graphite nitrate cointercalation compounds // Innovations in chemical physics and mesoscopy. Nanoscience and nanoengineering. Novel applications / Ed.: V.E. Dementʹev, A.K. Haghi, V.I. Kodolov. Oakville: Apple Academic Press Inc. 2019. p. 297–300.

# Text boxes

R = 0,925

di, Å

б)

9

1

2

3

4

5

6

7

8

KV, см3·г-1

а)

1

2

3

4

9

5

6

7

8

KV, см3·г-1

R = 0,889

di, Å