Синтез новых материалов для сорбции йода.

Ерофеева Е. А.
Аспирант 1 года обучения
Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия
E–mail: bulanovalenaal@gmail.com

Металлоорганические каркасные структуры (МОК) [1] – это новый класс пористых материалов, состоящий из ионов металлов, соединённых органическими молекулами-линкерами в высоко-симметричной кристаллической решетке. Эти материалы обладают уникальными свойствами, такими как высокая удельная площадь поверхности (вплоть до 1000-10000 м2/г [2]) и возможность модифицирования структуры под конкретные задачи [2]. МОК применяют для разделения и хранения газов, катализа, адресной доставки лекарств и т.д.

ZIF (Zeolitic Imidazolate Framework) являются подклассом МОК с топологией цеолитов и высокой удельной площадью поверхности. ZIF применяют для специфической адсорбции и разделения газов [3]. Функциональные группы на молекулах линкеров оказывают сильное влияние на сорбционные свойства получаемого материала. В частности, ZIF с неполярными функциональными группами могут адсорбировать и удерживать неполярные молекулы, тогда как полярные функциональные группы обеспечивают специфическую сорбцию полярных молекул.

В настоящей работе мы сосредоточились на синтезе двух изоструктурных ZIF - ZIF-65 и ZIF-8 [4-7]. Были использованы две методики: сольвотермальный и микровольновый синтез. Сольвотермальный синтез является классической методикой ZIF-8, поэтому он был использован как эталон для сравнения свойств ZIF полученных микроволновым способом. Микроволновая методика является новым нами разработанным способом синтеза ZIF-8 и ZIF-65. Единственным отличием между ZIF-65 и ZIF-8 является функциональная группа линкера: в ZIF-65 – это полярная нитрогруппа, а в ZIF-8 – неполярная CH3-группа. Это позволило нам изучить влияние полярности функциональной группы на специфические адсорбционные свойства выбранных ZIF в отношении йода. Исследования проведены в рамках гранта РФФИ № 18-33-00584 от 21.03.2018 и УМНИК (договор 14455ГУ/2019 от 17.07.2019)

Литература

1. Бутова В.В., М.А. Солдатов, А.А. Гуда, К.А. Ломаченко, К. Ламберти, Металлоорганические каркасные структуры: строение, свойства, методы синтеза и анализа // Usp. Khim. 2016, V. 85. P. 280-307.

2. Furukawa H., K. E. Cordova, M. O'Keeffe, O. M. Yaghi The Chemistry and Applications of Metal-Organic Frameworks //  Science 2013, V. 341. P. 1230444.

3. Sava D.F., M.A. Rodriguez, et al. Capture of Volatile Iodine, a Gaseous Fission Product, by Zeolitic Imidazolate Framework-8 // J. Am. Chem. Soc. 2011, V. 133(32) P. 12398-12401.

4. Park K.S., Z. Ni, et al. Exceptional chemical and thermal stability of zeolitic imidazolate frameworks // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2006, V. 103(27). P. 10186-10191.

5. Butova V.V., V.A. Polyakov, E.A. Bulanova, M.A. Soldatov, I.S. Yahia, H.Y. Zahran, A.F. Abd El-Rehim, H.El Garni, A.M. Aboraia, A.V. Soldatov "MW synthesis of ZIF-65 with a hierarchical porous structure" // Microporous and Mesoporous Materials 2020, V. 293. P. 109685.

6. Tu M., C. Wiktor, et al. Rapid room temperature syntheses of zeolitic-imidazolate framework (ZIF) nanocrystals // Chem. Commun. 2014, V. 50(87). P. 13258-13260.

7. Butova V.V., A.P. Budnik, E.A. Bulanova, A.V. Soldatov New microwave-assisted synthesis of ZIF-8 // Mendeleev Commun. 2016, V. 26 P. 43–44.