Синтез и изучение гелеобразующих свойств солей 2-(4,6-диметил-3а,6а-дифенилгликольурил)уксусной кислоты и ее 5-тиоксоаналога

Демина В.И.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,

Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН

E–mail: viktoriya0998@mail.ru

Создание новых материалов – одно из востребованных направлений развития научных исследований. С недавних пор ученые все больше проявляют интерес к низкомолекулярным органическим гелеобразователям (НМОГ), которые способны образовывать гели при концентрации около 2%. Вследствие этого целью нашей работы являлся поиск новых гелаторов в ряду производных 4,6-диметил-3a,6a-дифенигликольурил/тиогликольурил карбоновых кислот.

При получении натриевых и калиевых солей гликольурил- и тиогликольурилкарбоновых кислот 1a-f,2a-f неожиданно было обнаружено, что соли 2a-d образуют гидрогели (4 примера). Синтез солей 1a-f,2a-f осуществлялся щелочным гидролизом метиловых эфиров кислот 3a-c,4a-c, синтезированных трехкомпонентной конденсацией уреидокислот 5a-c с 4,5-дигидрокси-4,5-дифенилимидазолидин-2-оном(тионом) 6,7. Исходные соединения 6,7 получены реакцией 1,3-диметилмочевины и тиомочевины с бензилом 8. Уреидокислоты 5a-c синтезировали цианатным методом из соответствующих аминокислот 9a-c (глицина, β-аланина, γ-аминомасляной кислоты).

Синтез аммониевых солей 10a-g,11a-g осуществляли кипячением соответсвующих 2-(4,6-диметил-3a,6a-дифенилгликольурил/тиогликольурил)уксусных кислот 12,13 с различными аминами, такими как: метиламин, этиламин, пропиламин, изопропиламин, этаноламин, трет-бутиламин, втор-бутиламин, бензиламин. Соединения 12,13, в свою очередь, были получены кислотным гидролизом солей 1a и 2a соляной кислотой. Было обнаружено, что соли 11a-c,e проявляют гелеобразующие свойства (4 примера, гидрогелаторы).

Структура всех полученных промежуточных продуктов 3a-с,4a-с,5a-c,6,7,12,13 подтверждена 1H и 13C ЯМР-спектроскопией и масс-спектрометрией, а строение солей 1a-f,2a-f,10a-g,11a-g установлено на основании данных элементного анализа и ИК-спектроскопии. Каждый из полученных гелей был изучен при помощи метода оптической микроскопии.