pH-чувствительные хемосенсорные материалы на основе фталоцианинов

Кострова Е.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

E–mail: e.a.kostrova@yandex.ru

4-[(E)-(4'-гидроксифенил)диазенил]фталонитрил 1 и 4-[(Z)-(2-гидрокси-1-нафтил)диазенил]фталонитрил 2 были получены согласно методикам [1, 2]. Синтезированные прекурсоры были далее превращены в соответствующие фталоцианины 3 и 4 путем взаимодействия с ацетатом кобальта (II) при температуре 185–190 °C [1, 2]. Полученные соединения 1-4 охарактеризованы методами ЭСП, ИК- и 1Н ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии и данными элементного анализа.

При добавлении спиртового раствора Bu4NOH к растворам фталонитрилов и фталоцианинов наблюдается уменьшение интенсивности полос поглощения, соответствующих нейтральной форме, и возникновение новых полос поглощения, сдвинутых на ~150 нм в батохромную область ЭСП. Эти спектральные изменения могут быть объяснены депротонированием гидроксильных групп исследуемых соединений. На основе синтезированных соединений получены полимерные пленки, чувствительные к изменению pH среды.

Рис.1. Изменение ЭСП в процессе кислотно-основного титрования фталонитрила 1 в СН2Cl2 - Bu4NOH(спирт.) (A) и фталоцианина 3 DMF - Bu4NOH(спирт.) (B)

Литература

- T.V. Tikhomirova, O.M. Gruzdeva, G.P. Shaposhnikov. Synthesis and properties of 4-[(E)-(4'-R-phenyl)diazenyl]phthalonitriles and cobalt phthalocyanines obtained therefrom // Russian Journal of General Chemistry. 2015, 85(12), p. 2049-2056.

- T.V. Tikhomirova, S.A. Znoiko, G.P. Shaposhnikov, Synthesis and Properties of Metal Phthalocyanines Containing Azo Chromophores // Russian Journal of General Chemistry. 2018, 88(6), p. 984-991.