Модификация поверхности наноалмазов гуминовыми веществами и ее влияние на поглощение высшими растениями

Абмётко И.В.

Магистр 2 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва Россия

E-mail: ira_abmetko@mail.ru

Гуминовые вещества (ГВ) – это сложные смеси устойчивых к биодеструкции высокомолекулярных органических соединений, которые образуются в результате разложения растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и абиотических факторов среды. Проявляя поверхностную активность гуминовые вещества способны адсорбироваться на различных гидрофобных и гидрофильных поверхностях, а также образовывать комплексы с наночастицами.

В данной работе исследована адсорбция меченых тритием гуминовых кислот угля и фульвокислот торфа на наноалмазах детонационного синтеза. Тритиевая метка в гуминовые вещества была введена методом термической активации трития [1]. В работе проведено сравнение адсорбции ГВ на наноалмазах, обладающих в водной среде положительным и отрицательным электрокинетическим потенциалом. Полученные после адсорбции композиты были очищены от не адсорбировавшихся ГВ, для определения размера частиц и электрокинетического потенциала методом динамического рассеяния света. Методом жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии было определено количество необратимо сорбировавшихся ГВ.

В работе было изучено влияние типа гуминовых веществ и заряда поверхности ДНА на адсорбцию. Полученные изотермы адсорбции имели Ленгмюровский вид в исследуемом диапазоне концентраций. Равновесная адсорбция ФК на положительно заряженных наноалмазах достигала 30 мг/г, в то время как для ГК значение было в 3 раза меньше. Значения адсорбции на отрицательно заряженных наноалмазах для ФК и ГК были на уровне 10 мг/г.

В экспериментах по поглощению композитов и наноалмазов растениями были использованы меченные тритием наноалмазы [2,3] с положительным и отрицательным электрокинетическим потенциалом. Было показано, что поглощение отрицательно заряженных наноалмазов корнями ниже, чем положительно заряженных наноалмазов. Однако поглощение наземными частями растений для двух алмазов примерно одинаково.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (18-33-20147-мол_а_вед).

- G.A. Badun, M.G. Chernysheva, Z.A. Tyasto, N.A. Kulikova, A.V. Kudryavtsev, I.V. Perminova. A new technique for tritium labeling of humic substances. // Radiochimica Acta. 2010. V. 98 № 3. P. 161–166

- M.G. Chernysheva, I.Y. Myasnikov, G.A. Badun, D.N. Matorin, D.T. Gabbasova, A.I. Konstantinov et al., Humic substances alter the uptake and toxicity of nanodiamonds in wheat seedlings, J. Soils Sediments 18 (2018), pp. 1335–1346.

- G.A. Badun, M.G. Chernysheva, R.Y. Yakovlev, N.B. Leonidov, M.N. Semenenko and G. V. Lisichkin, A novel approach radiolabeling detonation nanodiamonds through the tritium thermal activation method, Radiochim. Acta 102 (2014), pp. 941–946.