Термодинамические свойства системы ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота – о-ксилол – ди-(2-этилгексил)фосфат тербия

Каплина М.Д.,1 Курдакова С.В.2

Студентка, 1 курса бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: 8160520@gmail.com

Жидкостная экстракция – эффективный способ разделения редкоземельных элементов (РЗЭ). В этом процессе в качестве эктрагента перспективно использование ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты (Д2ЭГФК) с разбавителем. РЗЭ извлекаются в органическую фазу в виде комплексов – ди-(2-этилгексил)фосфатов лантаноида [Ln(C16H34PO4)3]. Для реализации и оптимизации подобного процесса в промышленности, необходимо построить термодинамическую модель экстракции. Для определения параметров такой модели необходимо располагать согласованными экспериментальными термодинамическими данными для исследуемых систем в широкой области температур и составов

Экспериментальные данные, представленные в литературе, разрознены или представлены не полно. В большинстве случаев при моделировании процессов экстракции органическую фазу считают идеальной, и коэффициенты активности компонентов принимают равной единице.

В литературе имеются данные об объёмных свойствах системы ди-(2-этилгексил)фосфат тербия [Tb(C16H34PO4)3] – o-ксилол – Д2ЭГФК при температуре 298,15°К [1]. В работе [2] приведены экспериментальные данные по давлению насыщенного пара растворов системы o-ксилол – Д2ЭГФК статическим методом.

В ходе настоящей работы измерено давление насыщенного пара растворителя над растворами системы Tb(C16H34PO4)3 – o-ксилол – Д2ЭГФК при 298.15, 303.15 и 308.15°К. Измерения проводились с помощью установки, описанной в работе [3]. Перед началом опытов растворы дегазировали в течение 8 ч. Содержание летучего компонента системы в ходе дегазации изменялось, поэтому конечный состав раствора, уточняли, используя калибровочные графики зависимости плотности раствора от состава. Плотности исследуемых растворов при температуре 298,15±0.01°K, получали с использованием вибрационного плотномера с встроенным термостатом с точностью 0,0002 мг/л.

На основании полученных экспериментальных данных были рассчитаны парциальные термодинамические функции о-ксилола в системе Tb(C16H34PO4)3 – o-ксилол – Д2ЭГФК. Показано, что растворы системы не являются идеальными, коэффициенты активности отличны от единицы.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-29-24167.

Литература

1. Kurdakova S.V. et al. Volumetric Properties of the D2EHPA-o-Xylene-Neodymium (Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium) Di(2-ethylhexyl)phosphate Systems at 298.15 K // J. Chem. Eng. Data. 2018. Vol. 63, № 10.

2. Kurdakova S.V., Kovalenko N.A., Uspenskaya I.A. Thermodynamic properties of solutions in the system o-xylene–di-2(ethylhexyl)phosphoric acid // Moscow Univ. Chem. Bull. 2016. Vol. 71, № 3.

3. Kovalenko N.A. The water-18-crown-6 system: Experimental investigation and thermodynamic modeling / N.A. Kovalenko E.A. Pustovgar, I.A. Uspenskaya // J. Chem. Eng. Data. – 2013. – Vol. 58. – № 1. – P. 159–166.