Влияние режимов перезаряда на LiFePO4 катод литий-ионных аккумуляторов

Белецкий Е.В.1, Алексеева Е.В.1, Спиридонова Д.В.2, Янкин А.Н.3, Левин О.В.1

Младший научный сотрудник

1Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

2Санкт-Петербургский государственный университет, Научный парк, Санкт-Петербург, Россия

3Университет ИТМО, кафедра нанофотоники и материалов, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: belochkin@yandex.ru

Аккумуляторы с LiFePO4 катодами считаются самыми безопасными и наиболее устойчивыми к перезаряду среди литий-ионных аккумуляторов из-за стабильности структуры оливина и стабильных P-O связей. Но, когда электроды на основе LiFePO4 подвергаются воздействию высоких потенциалов, могут произойти некоторые изменения на поверхности и в структуре. Если принять во внимание малый размер наночастиц LiFePO4 и высокую площадь поверхности материала, то в результате неблагоприятных реакций при заряде и разряде может образоваться твердый электролитный пограничный слой, SEI, который увеличивает внутреннее сопротивление и снижает скорость диффузии лития.

В этом исследовании полуэлементы Li/LiFePO4 подвергались перезаряду в различных режимах с разными конечными напряжениями и токами заряда. После циклов перезаряда характеризовалось изменение профиля напряжения, разрядной способности, состава поверхностных слоев и кристаллической структуры. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и Рентгеноструктурное исследование перезаряженных катодов LiFePO4 позволили выявить поверхностные и структурные изменения материала, вызванные потенциалом перезаряда. Результаты показали, что этот материал устойчив к кратковременному перезаряду до 5 В, но претерпевает необратимые изменения с увеличением времени или потенциала перезаряда.

Рис.1. Циклическая стабильность (каждая точка усреднена по 3-м образцам) полуэлементов Li/LiFePO4 с электролитом 1 M LiPF6 in EC/DEC (1 : 1 об/об), заряженных в нормальном режиме током 0,25 C в диапазоне потенциалов 2,5 – 4,0 В (reference set) и перезаряженных: током 0,25 C диапазоне потенциалов 2,5 – 5,0 В (Set 1); током 1C диапазоне потенциалов 2,5 – 5,0 В (Set 2); током 1C диапазоне потенциалов 2,5 – 6,0 В (Set 3).

Благодарности

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 19-19-00175. Научные исследования проводились в Научном парке Санкт-Петербургского государственного университета: Центр рентгеноструктурных исследований, химический учебный центр, Центр физических методов исследования поверхности, центр оптических и лазерных исследований материалов.