Исследование сегрегации примесей на межзеренных границах металлических литиевых анодов

Гужеченко А. Т.1, Кондратьева Е.О. 1 Рулев А.А. 1

Студент, 2 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: artemguzh@gmail.com

Высокая удельная ёмкость и низкий электродный потенциал металлического лития делает его привлекательным для использования в химических источниках тока. При заряде и разряде аккумулятора с литиевым металлическим анодом осуществляется осаждение лития из раствора электролита и его растворение соответственно. Ключевой проблемой данной системы является неоднородное осаждение лития в процессе заряда: на поверхности электрода формируются металлические игольчатые структуры – вискеры. Их возникновение приводит к значительной потере ёмкости аккумулятора после нескольких зарядно-разрядных циклов, а также создаёт риск возникновения короткого замыкания. [1]

Считается, что одним из ключевых факторов, влияющих на морфологию лития при электроосаждении, является механическое напряжение, которое образуется за счёт осаждения лития под пассивирующий слой (SEI) на поверхность электрода. [2] Возникающее механическое напряжение приводит к диффузии атомов лития к основаниям некоторых зерен, из которых и формируются вискеры.

Для подавления роста игольчатых структур нами было предложено заблокировать диффузию по границам зерен и по поверхности электрода посредством добавления примеси, которая должна сегрегироваться на границах зерен и поверхности металла.

В ходе работы была показана невозможность соосаждения лития и натрия из раствора смешанных электролитов на поверхность лития. Также методом сплавления были получены литий-натриевые смеси с различным содержанием натрия. Нами было изучено распределение натрия в смесях, содержащих различное количества натрия, методом растровой электронной спектроскопии, а также исследовано влияние данной примеси на морфологию электроосажденного лития. При содержании натрия в смеси более 5% равномерное осаждение лития на литий-натриевую смесь не достигается, более того, в данных условиях зарождение вискеров происходит быстрее, чем при осаждении на поверхность лития в отсутствии примеси.

В ходе исследования процесса электроосаждения лития на чистый литий при низкой плотности тока было отмечено, что выталкивание уже существующих зерен над поверхностью металла предшествует формированию игольчатых структур. При электроосаждении лития в условиях низких температур не наблюдались процессы выталкивание зерен и роста вискеров. Данные наблюдения свидетельствуют об основополагающей роли переноса атомов лития к границам зерен при электроосаждении в образовании вискеров.

В процессе работы при изучении поведения лития при электроосаждении в различных условиях была предложена модель роста вискеров, отличающаяся от представленной в литературе [3] более детальным рассмотрением всех аспектов процесса роста литиевых игольчатых структур.

Литература

1.	Liu H. et al. Recent Advances in Understanding Dendrite Growth on Alkali Metal Anodes // EnergyChem. Elsevier Ltd, 2019. Vol. 1, № 1. P. 100003.

2.	He Y. et al. Origin of lithium whisker formation and growth under stress // Nat. Nanotechnol. 2019. Vol. 14, № 11. P. 1042–1047.

3.	Wang X. et al. Stress-driven lithium dendrite growth mechanism and dendrite mitigation by electroplating on soft substrates // Nat. Energy. Springer US, 2018. Vol. 3, № 3. P. 227–235.