Синтез акриловых и бензоксазиновых фосфазенсодержащих олигомеров

Ву Суан Шон., Горбунова Е.А., Кузмич А.А., Пичугин А.Ю., Воробьева В.В.

аспирант

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов

г. Москва 125047 Миусская площадь, 9.

E-mail: xson24@gmail.com

Акриловые полимеры нашли широкое применение в различных отраслях промышленности, что обусловлено их высокой стойкостью к атмосферным влияниям, старению и другими механическими свойствами. Использование акриловых олигомеров в биомедицинской отрасли в качестве органической полимерной матрицы при изготовлении реставрационных материалов обеспечено высокой твердостью и механической прочностью [1].

Бензоксазины являются новым перспективным классом термореактивных связующих для полимерных композиционных материалов, которые под действием температуры переходят в неплавкое состояние без выделения низкомолекулярных соединений. Данный вид смол обладает многими ценными свойствами, такими как почти нулевая усадка при отверждении, низкое водопоглощение, хорошая термическая стабильность, умеренный тепловой эффект при полимеризации [2].

В последнее время наблюдается устойчивый интерес к созданию полифункциональных фосфазеновых модификаторов для различных органических связующих. В случае с бензоксазинами повышенная огнестойкость проявляется за счет синергетического эффекта неорганического фосфазенового ядра и органического заместителя с большим количеством бензольных колец. Включение в состав органической акриловой матрицы функциональных фосфазеновых соединений, обладающих органо-неорганической природой, позволяет увеличить прочностные и адгезионные характеристики акриловой матрицы, образуя с ней ковалентные связи при полимеризации и изменяя структуру сетки.

Данная работа посвящена синтезу метакриловых фосфазенсодержащих олигомеров в качестве связующего полимерных стоматологических композиций с целью получения последних с улучшенными физико-химическими свойствами, а также синтезу мономерного бензоксазина, содержащего мультифункциональный фосфазеновый модификатор с бензоксазиновыми фрагментами, которые совмещаются с органической матрицей за счет образования химических связей, увеличивая огнестойкость и прочность материала при термической полимеризации.

В качестве исходного компонента для получения этих соединений использовали гидроксиарилоксициклофосфазены, синтезированные взаимодействием гексахлорциклотрифосфазена с избытком дифенилолпропана. Синтез бензоксазина осуществляли взаимодействием полученных гидроксиарилоксициклофосфазенов с первичным амином и формальдегидом. В результате получали мономерный бензоксазин, содержащий заданное количество полифункционого органо-неорганического фосфазенового модификатора с бензоксазиновыми заместителями. Метакриловые олигомеры получали ацилированием фосфазенсодержащей эпоксидной смолы метакриловой кислотой. Фосфазенсодержащую эпоксидную смолу в свою очередь синтезировали путем взаимодействия гидроксиарилоксифосфазенов с эпихлоргидрином.

Литература

- Гуринова Е. С., Соколова Т.Н. Полимерные материалы в стоматологии. Методическое пособие по биоорганической химии. В.: ВГМУ, 2002. 86 с.

- Ishida H. A Study on the Volumetric Expansion of Benzoxazine-Based Phenolic Resin //  J.Macromolecules. 1997. P. 1099-1106.